安徽淮北杜集经济开发区

压覆矿产资源储量调查评估报告

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会

二〇二〇年十二月

安徽淮北杜集经济开发区

压覆矿产资源储量调查评估报告

提交单位：安徽淮北杜集经济开发区管理委员会

编制单位：华东冶金地质勘查局八一二地质队

项目负责：何洪潮

编制人员：何洪潮  徐海忠  凌斌  吴晨曦

审    核：石秀华

技术负责人：石秀华

队      长：潘良玉

提交日期：二〇二〇年十二月

目 录

第一章  前 言	1

第一节  目的与任务	1

第二节  建设项目区自然地理及经济概况	6

第三节  调查评估方法及依据	10

第二章  建设项目基本情况	13

第一节  建设项目概况	13

第二节  开发区分布范围	16

第三节  建设项目保护等级	18

第三章  建设项目区地质特征	21

第一节  区域地质背景	21

第二节  主要地质特征	24

第三节  水文地质、工程地质、环境地质简介	27

第四节  主要矿产资源分布状况	32

第五节  矿产地、矿业权与建设项目关系分析	38

第四章  建设项目压矿资源储量估算	55

第一节  以往地质工作程度	55

第二节  矿区地质概况	60

第三节  矿体主要地质特征	74

第四节  压覆矿产资源储量估算结果	83

第五章  建设项目压矿经济价值评估	108

第一节  资源形势分析	108

第二节  建设条件分析	108

第三节  经济价值评估方法及依据	108

第四节  经济价值评估结果	110

第五节  建设项目社会经济评价	111

第六章  结论	113

第一节  主要工作成果	113

第二节  存在问题及建议	114

附 表

附表1：程蒋山水泥用石灰岩矿资源储量估算表；

附表2：程蒋山水泥用石灰岩矿面积测定表	；

附表3：黄山水泥用石灰岩矿资源储量估算表；

附表4：黄山水泥用石灰岩矿面积测定表；

附表5：滂汪山水泥用石灰岩矿资源储量估算表；

附表6：滂汪山水泥用石灰岩矿面积测定表	；

附表7：程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿资源储量估算表；

附表8：程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿面积测定表；

附表9：程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿平均采高测定表1；

附表9：程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿平均采高测定表2；

附表9：程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿平均采高测定表3。

附 图

| 顺序号 | 图号 | 图 名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 安徽淮北杜集经济开发区周边矿权分布图 | 1:20000 |
| 2 | 2-1 | 淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿地形地质图 | 1:2000 |
| 3 | 2-2 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆程蒋山水泥用石灰岩矿资源储量估算平面图 | 1:2000 |
| 4 | 2-3 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿资源储量估算剖面图（3′线） | 1:1000 |
| 5 | 2-4 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿资源储量估算剖面图（3线） | 1:1000 |
| 6 | 3-1 | 淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿地形地质图 | 1:2000 |
| 7 | 3-2 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿资源储量估算平面图 | 1:2000 |
| 8 | 3-3 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿资源储量估算剖面图（Ⅻ线） | 1:1000 |
| 9 | 3-4 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿资源储量估算剖面图（V线） | 1:1000 |
| 10 | 4-1 | 淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿地形地质图 | 1:2000 |
| 11 | 4-2 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆滂汪山水泥用石灰岩矿资源储量估算平面图 | 1:1000 |
| 12 | 4-3 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市滂汪山水泥用石灰岩矿资源储量估算剖面图（16线、16′线） | 1:1000 |
| 13 | 5-1 | 淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿地形地质图 | 1:2000 |
| 14 | 5-2 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源储量估算平面图 | 1:2000 |
| 15 | 5-3 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源储量估算剖面图（0线） | 1:1000 |
| 16 | 5-4 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源储量估算剖面图（1线） | 1:1000 |
| 17 | 5-5 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源储量估算剖面图（2线） | 1:1000 |
| 18 | 5-6 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源储量估算剖面图（3线） | 1:1000 |
| 19 | 5-7 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源储量估算剖面图（4线） | 1:1000 |
| 20 | 5-8 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源储量估算剖面图（5线） | 1:1000 |
| 21 | 5-9 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源储量估算剖面图（6线） | 1:1000 |
| 22 | 5-10 | 安徽淮北杜集经济开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源储量估算剖面图（7线） | 1:1000 |

# 第一章  前 言

## 第一节  目的与任务

### 一、任务由来

最近几年，淮北市迎来了国家大力实施中部崛起战略、支持能源产业发展和资源型城市转型、支持加快发展装备制造业的历史机遇。安徽淮北杜集经济开发区（下称“开发区”）区域位置优越，交通便利，是淮北市与徐州市之间发展的良好空间载体，处在国家发展轴线京沪发展轴上，离另一条国家发展轴线连霍发展轴线的高速出口仅1km左右，具有强劲的发展势头。且装备制造业已有相当基础，是徐淮两大城市产业的有效补充，必须抓住国家支持能源产业发展和资源型城市转型以及支持加快发展装备制造业的政策机遇，促进开发区的跨越式发展。

开发区位于淮北市城区的北部，其前身是杜集区委、区政府于2004年逐步建设发展的滂汪工业园，现已形成一定规模的矿业装备制造产业。2006年9月7日，皖政秘[2006]164号《安徽省人民政府关于同意筹建安徽淮北杜集经济开发区的批复》：一、安徽淮北杜集经济开发区前期筹备工作充分，操作规范，基本符合国务院批准的《清理整顿开发区的审核原则和标准》，目前开发区已经形成了一定经济规模和产业集聚优势：同意筹建安徽淮北杜集经济开发区。筹建期间，有关政策比照省级开发区执行。二、安徽淮北杜集经济开发区应建成产业特色鲜明、综合配套能力较强的产业集聚区，主要发展矿业装备制造等产业。三、安徽淮北杜集经济开发区位于杜集区西北部，规划面积按10平方公里控制，四至范围国土资源部门核定。根据2016年7月4日《关于要求核定安徽淮北杜集经济开发区四至范围和面积的报告》（淮国土资〔2016〕145号），安徽淮北杜集经济开发区审核后的规划建设用地总面积为818.0345公顷，地块一面积为647.0067公顷，四至范围为：东至岱河，南至滂汪村，西至尖山山脚，北至山河大道；地块二面积为171.0278公顷，四至范围为：东至萧淮公路，南至岱河与萧淮公路交界处，西至岱河，北至淮北市与萧县交界处。2018年2月，国家发展改革委等6部委发布的《中国开发区审核公告目录（2018年版）》中，杜集经济开发区核定面积为8.1803平方公里（不含区内河道面积），主导产业为矿业装备。

根据《安徽省自然资源厅关于开展压覆矿产资源区域评估工作的通知》（皖自然资矿保函〔2020〕80号）以及《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（淮政办【2019】14号），淮北市工程建设审批制度改革领导小组办公室编制了相关区域评估实施细则，以加快推进淮北市各级开发区的区域评估工作，全面创优淮北市营商环境。受安徽淮北杜集经济开发区管理委员会委托，我单位承担本次安徽杜集经济开发区压覆矿产资源储量调查评估报告（下称“本报告”）编制工作。

### 二、评估工作目的和任务

根据《安徽省自然资源厅关于开展压覆矿产资源区域评估工作的通知》（皖自然资矿保函〔2020〕80号）、《安徽省自然资源厅关于规范矿产资源储量评审备案管理工作的通知》（皖自然资矿保函〔2020〕177号）及委托方的要求，本次调查评估工作目的和任务为：

（一）工作目的

1、优化营商环境，深化“放管服”改革。

2、调查开发区及周边2km范围内矿权及矿产地分布，分析开发区压覆矿产资源情况，并估算压覆矿产资源量，便于建设方对评估范围内建设项目提出管控要求。

（二）工作任务

1、调查开发区及周边2km范围内已探明矿产资源储量和已置矿权及矿产地分布情况。

2、估算开发区压覆的矿产资源储量，概略估算压覆的矿产资源储量潜在经济价值和开发利用价值以及压覆的重要探矿权范围内的勘查投入。

3、按照《矿产资源法》、《矿产资源法实施细则》、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》及《冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范》等有关规定、规范要求，编制《安徽淮北杜集经济开发区压覆矿产资源储量调查评估报告》和相应图件，并提出存在的问题和建议。

### 三、调查评估基准日

本次调查评估基准日为2020年3月31日。

### 四、完成的实物工作量及质量评述

（一）完成的实物工作量及成果

1、前往矿业权主管部门及矿山企业，查询矿权分布，收集矿权资料，核查矿权情况。

2、按照建设方提供的开发区拐点坐标，调查开发区及周边2km范围的矿权分布情况及矿山开采现状等（见照片1~照片5），调查评估范围拐点坐标如表1-1，完成的实物工作量及主要成果见表1-2、表1-3。

表1-1  评估区（开发区及周边2km）调查范围拐点坐标表

| 序号 | 2000国家大地坐标系 |  | 序号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 37***** | 39****** | 14 | 37***** | 39****** |
| 2 | 37***** | 39****** | 15 | 37***** | 39****** |
| 3 | 37***** | 39****** | 16 | 37***** | 39****** |
| 4 | 37***** | 39****** | 17 | 37***** | 39****** |
| 5 | 37***** | 39****** | 18 | 37***** | 39****** |
| 6 | 37***** | 39****** | 19 | 37***** | 39****** |
| 7 | 37***** | 39****** | 20 | 37***** | 39****** |
| 8 | 37***** | 39****** | 21 | 37***** | 39****** |
| 9 | 37***** | 39****** | 22 | 37***** | 39****** |
| 10 | 37***** | 39****** | 23 | 37***** | 39****** |
| 11 | 37***** | 39****** | 24 | 37***** | 39****** |
| 12 | 37***** | 39****** | 25 | 37***** | 39****** |
| 13 | 37***** | 39****** | 26 | 37***** | 39****** |

注：评估区调查范围1点与26点实为同一点，即重复点。

表1-2  收集利用的相关成果资料

| 序号 | 成果资料 |
| --- | --- |
| 1 | 《安徽省淮北市程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿详查地质报告》（皖矿储备字[2017]009号） |
| 2 | 《安徽省淮北市程蒋山矿区水泥用石灰岩矿补充详查地质报告》（皖矿储备字[2017]008号） |
| 3 | 《安徽省淮北市滂汪山水泥用石灰岩矿资源储量核实报告（2014年）》（皖矿储备字[2015]052号） |
| 4 | 《安徽省淮北市黄山水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》（皖矿储备字[2014]061号） |
| 5 | 《安徽省淮北市朔里煤矿资源储量核实报告》（2009年）》（皖矿储备字[2009]29号） |
| 6 | 《安徽省淮北市岱河煤矿煤矿核查井田资源储量核查报告（2010年）》 |
| 7 | 矿山储量年报及开采现状图 |

表1-3  实物工作量及主要成果表

| 实物工作量 |  |  |  | 主要成果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查面积 | 调查线路 | 矿产资源调查 | 收集资料 | 调查评估报告 | 附图 | 附件 |
| 23.6km2 | 77.6km | 7处 | 19份 | 1份 | 22张 | 28份 |

现场调查照片1：淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿

现场调查照片2：淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿

现场调查照片3：淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿

现场调查照片4：淮北市黄山水泥用灰岩矿

现场调查照片5：S202省道

（二）工作质量评述

本次调查评估工作严格按照国家、省《关于切实解决大型工程压覆矿产资源问题》的有关文件精神、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》及《冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范》等有关规程、规范进行。调查工作从矿产资源主管部门，依次到矿权人、勘查单位和安徽省地质资料馆，收集资料，完成野外调查，达到了本次调查评估工作的目的。

本次评估的各类资料齐全，内容详实，并进行较深入的综合分析研究，质量可靠，满足本次评估技术要求。野外调查按有关规范及技术要求进行，调查资料在项目组进行质量自检的基础上，由队总工办组织野外资料验收。室内报告编制阶段的资料整理、数据统计、计算、图件编制以及成果复制等大量工作均采用计算机技术，报告图件均进行数字化，以提高成果的质量。

## 第二节  建设项目区自然地理及经济概况

### 一、建设项目位置

杜集经济开发区位于淮北市北郊，紧邻淮北市城市规划区和宿州萧县，北距徐州市区仅30km，南距宿州市区60km，连霍、京台高速分别位于开发区以北和以东，S202省道从开发区南部穿过，区内交通便利。交通位置见图1-1。

图1-1  交通位置图

### 二、自然地理

（一）气象

评估区地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区，主要气候特征是季风明显，四季分明，气候温和，雨水适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中。平均气象要素见图1-2。

气温：气温的年变化与季节变化相同，年内变化是1月最低，7月最高，气温年较差（最高月平均气温减去最低月平均气温）26.2℃，极端年较差（年平均最高气温减去年平均最低气温）46.8℃，最大极端年较差为（年极端最高气温减去年极端最低气温）是51.3℃，出现在1990年，最小极端年较差为41.8℃，出现在2007年。

降水：淮北市年降水量平均为849.6mm，降水量的年际变化比较大，其不稳定性相当显著。年最大降水量为1168.2mm，出现在2005年。而2002年的全年降水量仅有557.2mm。市境降水量在逐月分布上也有很大差异，最多月在7月，达241.0mm；最少值在1月，为15.0mm，降水量大多集中在夏季（6-8月）。

湿度：淮北市夏季潮湿，降水多，绝对湿度大。冬季干冷，降水少绝对湿度小。年平均相对湿度为68%，最小相对湿度6%，出现在1995年3月。

蒸发：蒸发量历年平均为1648.4mm，其中1月为45.9mm，4月为173.9mm，7月为196.9mm，10月为123.8mm。

日照：淮北市可照时数为4430.2小时，闰年为4441.2小时，属日照充足地区。

霜期：淮北市平均无霜期217天，全年近2/3的时间无霜。无霜期时间长，有利农作物生长。

风向风速：淮北市地处季风性气候区域，风向有明显季节变化，冬季多偏北风，夏季多偏南风，秋季多东北风，春季多偏东风，全年以东风为主，次为偏东北风和偏南风。平均风速为1.9米/秒，相当于2级风。

图1-2  淮北市1954～2018年平均气象要素图

（二）水文

评估区的河流皆为南北走向，区内有岱河，往南注入评估区西部外的濉河，属淮河水系。河流水位受季节的影响明显，夏秋水量丰沛，暴雨后水位猛涨；冬春河水枯竭，甚至断流。

1、濉河

是淮河的主干支流之一，又名新濉河，位于评估区西部外围1km。河宽60-80m，河深一般5-6m。据符离集闸测点资料：年最高水位28.06m，年最低水位+24.15m，年最大流量56.2m3/s。

2、岱河

属新濉河支流，发源于黄河故道南侧，流向总体自北向南，为北西-南东流向，流经杜集经济开发区中部，将经济开发区分为南北两部分。河宽约20-50余米，最高洪水位+32.99m，最低水位+29.32m。

（三）地形地貌

1、地形

评估区内主要为平原区，仅东侧分布有南北走向的中低丘，平原区地势较平坦，地面标高+31.5～+34.5m，高差起伏变化平均约3.0m；中低丘标高为+80.0～+342.8m，多为单斜地形，逆向坡陡，顺向坡缓。地形较简单。

2、地貌

评估区内地貌类型为平原和丘陵，微地貌单元为决口扇形地（Ⅰ1）、山前倾斜地（Ⅰ3）和中低丘（Ⅱ），分述如下：

（1）决口扇形地（Ⅰ1）

分布在评估区的中部及东部，为黄河故道历次决口形成，以故河道决口为顶点，呈扇状向前缘和缓倾斜，标高一般+32~+36m，自顶端向扇前一般由粉砂过渡到亚砂土。

（2）山前倾斜地（Ⅰ3）

主要分布在丘陵前缘的山麓地带，地面标高多在+40~+80m，由中更新世的坡洪积、冲洪积物组成，岩性以综红色粉质粘土为主。

（3）丘陵（Ⅱ）

呈北东-南西向展布，为中低丘，分布在评估区的西部，出露地层以古生代寒武纪的碳酸盐岩为主，山顶标高多在+200～+300m，最高峰为相山，标高+342.78m。山体坡度多在25°～40°，上缓下陡，沉积岩为背斜山，背斜轴位于山脊偏西，岩层倾角山顶多在5°～10°，山脚多在25°～40°，坡体下部以陡倾顺向坡为主，上部以缓倾顺向坡为主，在山体中上部有发生小型崩塌、滑坡的可能。

评估区影像图见图1-3。

图1-3  评估区影像图

### 三、社会经济概况

淮北市是全国重要的资源型城市，也是一座新兴的现代化工业城市，1960年建市，因煤而建，伴煤发展。辖相山区、杜集区、烈山区和濉溪县，拥有5个省级开发区，总面积2741km2，常住人口约225.4万人。工业化率50.2%，常住人口城镇化率65.1%。杜集区位于淮北市东北部，1984年建区，辖段园、石台、朔里3个镇和高岳、矿山集2个街道办事处，1个省级经济开发区，1个市级工业集中区，41个村（社区），区域面积240平方公里，总人口33.9万。

杜集区交通便捷、环境优美。杜集地处苏、鲁、豫、皖四省交界，“飞地”段园镇距离江苏省徐州市南三环仅3公里。北靠陇海线，东临京沪线，西接京九线，连霍、京台高速公路在此交汇，徐阜铁路和311国道在此对接。高铁淮北北站位于杜集区坡里村，距市区约12公里，于2017年12月28日正式运营。全区城市基础设施覆盖面积达60平方公里、建成区面积达30平方公里，拥有10万余亩植被葱郁的山场，2.8万亩原生态湖面，双楼村是中国名村，南山村是安徽省美好乡村示范村，大庄村是享有盛名的葡萄之乡，“段园葡萄”为国家地理标志保护产品。

杜集区工业强劲、特色鲜明。坚持工业强区战略，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，机械制造、纺织服装、现代物流等主导产业发展强劲，形成了“工业主导，机械制造业引领”的良好态势。淮北矿山机电装备科技企业孵化器通过省级科技企业孵化器认定，杜集经济开发区荣获“国家火炬高端矿山装备特色产业基地”、“中国矿山装备制造基地”、“安徽省矿山机械装备技术产业基地”和“ 安徽省新型工业化产业示范基地”称号。

2019年杜集区完成财政总收入12.1亿元，同比增长58.5%。初步预计，地区生产总值增长0.1%、规上工业增加值下降10.2%，剔除去产能、背基数因素，实际增长6.3%、4.1%左右；固定资产投资增长8.7%，社会消费品零售总额增长11.5%，城镇、农村居民人均可支配收入分别达到33357元、14648元，增长8.1%、8.6%。

## 第三节  调查评估方法及依据

### 一、调查评估方法

1、熟悉和掌握有关文件和规范要求，并全面收集这一地区各阶段的已有区域地质资料，包括矿产地质、水工环地质资料；

2、通过安徽省自然资源厅查询评估区内未开发利用矿产地、已置探矿权、采矿权的分布状况；

3、通过工程所在行政区淮北市、杜集区自然资源和规划局进一步核实调查评估区内矿业权及矿产地情况；

4、通过与矿权人联系与沟通，收集矿权勘查成果资料；

5、确定建设项目保护等级及保护带范围；

6、根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》和《冶金化工石灰岩及白云岩水泥原料矿产地质勘查规范》（DZ／T0213—2002）中相关要求及有关地质规范，评估矿山开采与开发区建设项目的相互影响；

7、估算开发区压覆的矿产资源储量，概略估算压覆的矿产资源储量潜在经济价值和开发利用价值；

8、综合研究、编写《安徽淮北杜集经济开发区压覆矿产资源储量调查评估报告》。

### 二、调查评估的主要依据

本次压覆矿产资源储量调查评估的依据主要有：

1、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第二次修正）；

2、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令152号）；

3、《矿产资源登记统计管理办法》（国土资源部令2004年第23号）；

4、《安徽省矿产资源管理办法》（2004年安徽省人民政府令第170号）；

5、《关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知》，国土资源部，国土资发〔2000〕386号；

6、《转发国土资源部关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知》，安徽省国土资源厅，皖国土资〔2001〕21号；

7、《关于切实解决大型工程压覆矿产资源问题的通知》，安徽省国土资源厅，皖国土资〔2004〕16号；

8、国家安全监管总局、国家煤矿安监局、国家能源局、国家铁路局关于印发《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》的通知（安监总煤装〔2017〕66号）及有关规定、规范；

9、《关于印发〈建设项目压覆矿产资源调查评估报告编写提纲〉（试行）的函》，皖国土资函〔2004〕188号；

10、《关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》，国土资发﹝2010﹞137号；

11、安徽省国土资源厅《建设项目压覆重要矿床审批》公告（2015年12月28日）；

12、《安徽省自然资源厅关于淮北杜集经济开发区压覆矿产资源情况的复函》（皖自然资矿保函〔2020〕46号）；

13、《冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范》（DZ／T0213—2002）；

14、《安徽省自然资源厅关于淮北杜集经济开发区压覆矿产资源情况的复函》（皖自然资矿保函〔2020〕46号）；

15、《安徽省自然资源厅关于开展压覆矿产资源区域评估工作的通知》（皖自然资矿保函〔2020〕80号）；

16.《安徽省自然资源厅关于规范矿产资源储量评审备案管理工作的通知》（皖自然资矿保函〔2020〕177号）；

17、收集利用的相关成果资料。

# 第二章  建设项目基本情况

## 第一节  建设项目概况

### 一、开发区规划概况

- （一）地理位置

杜集经济开发区位于淮北市北郊，紧邻淮北市城市规划区和宿州萧县，北距徐州市区仅30km，南距宿州市区60km，连霍、京台高速分别位于开发区以北和以东，S202省道从开发区南部穿过，区内交通便利。

- （二）经济开发区规划概况

根据《安徽淮北杜集经济开发区总体规划（2007~2020）》，总体规划具体为：

1、性质

在皖政秘[2006]164号《安徽省人民政府关于同意筹建安徽淮北杜集经济开发区的批复》中明确指出：安徽淮北杜集经济开发区应建成产业特色鲜明、综合配套能力较强的产业集聚区，主要发展矿业装备制造等产业。

2、功能定位

淮北市北部门户，徐淮工业走廊重要的工业集聚区，以装备制造及其配套产业为主导产业，具有循环经济特色的省级经济开发区。

3、发展目标

发展目标：满足产业发展需求和产业工人基本生活需求的交通便捷、环境优美、设施完善、制度健全、具有持续集聚效益、创新能力和竞争力的现代化生态型产业园区。发展目标具体分解为：

产业发展：突出装备制造业及其配套产业作为主导产业，围绕主导产业建立现代服务业。同时为符合规划区功能定位的其他产业进区创造宽松条件。充分吸收科研机构和各高等院校的技术力量和科研成果，不断增强产业区创新能力，积极融入皖北区域创新网络。引入循环经济理念，注重环保治污，构筑产业链群的生态循环，发展资源节约、环境友好的新型工业。

配套设施：在均衡布局满足基本生活和生产需求的产业组团服务设施基础上，形成办公、文体、休闲、商务等功能完备的区级综合服务中心。

基础设施：坚持“适度超前”原则，鼓励产业组团分期成片开发，积极引入市场机制，高标准建设基础设施。

环境景观：突出水系、绿地、山体等自然环境特色，构筑以城市公园、产业组团公园、生产防护绿带、滨河生态廊道等组成的绿化和空间景观体系，创造人工景观与自然景观融为一体的景观格局。建筑色彩、风格和形式力求突出特色，营造多样化的产业文化氛围。

4、用地布局规划结构

杜集经济开发区将构成“服务核心，两翼齐飞，两轴带动”的空间结构和发展模式。服务核心：规划位于萧淮路和紫昱路的交汇处，包括行政服务中心、市民休闲广场等，未来服务整个开发区并向周边辐射。两翼齐飞：装备制造业及其配套产业分别位于服务核心的西南和东北，它们是未来开发区持续发展的基础和动力。两轴带动：两轴指萧淮路发展轴线和岱河景观轴线，它们在开发区内成X形交叉，构成了开发区布局和延伸的基本形态。萧淮路发展轴线：萧淮路北接连霍高速，南连淮北市区可通达淮北市火车站，为开发区提供了良好的对外交通条件。岱河景观轴线：岱河将西部的低山景观引入开发区，并以优美的水景弧线在开发区内蜿蜒，构成了“青山相依，碧水相环”的开发区景观基质。

5、用地布局

（1）居住用地

在杜集经济开发区范围内，保留南段庄和任庄两个现状存在村庄，南段庄和任庄之间的用地规划为开发区拆迁安置用地，开发区内其他位置居民在此处进行集中安置。南段庄是段庄村因采煤塌陷设置的异地安置村庄之一，现状布局较整齐。任庄也是统一规划的一个安置点，现在正在逐步实施。罗里行政村共824户，2949人，规模较大，考虑近期保留较集中的罗里自然村，罗里其他自然村首先迁到萧淮路东侧，2010年后再考虑迁出罗里自然村进行统一安置，整个罗里行政村统一拆迁安置在南段庄和任庄之间。规划居住用地面积93.55公顷，占开发区总用地规模的9.98%。

（2）工业用地

现状北外环路以南的工业用地基本已经建设完成，正沿腾飞路向北进行拓展。为了发展经济，尽可能多地开辟工业用地，同时考虑杜集经济开发区位于淮北市地下水水源地和岱河的上游，规划不布置三类工业用地和水污染严重的工业企业。规划工业用地523公顷，占开发区建设用地55.80％，全部为二类工业用地。按照二类工业用地80人/公顷计算，杜集经济开发区工业共可以提供4万个就业岗位。

（3）公共设施用地

公共设施用地集中布置在开发大道与萧淮路交叉口周边，形成办公商贸为主的服务中心，紧靠对外交通干道和岱河景观轴，环境优美，生产、生活、管理便利。

行政管理用地。规划行政管理用地集中布置，方便行政管理和办理行政事务，位于萧淮路和紫昱路的西南，总用地面积9.8公顷，考虑办公、金融商贸、创业基地、会议中心和科研展览等功能都位于这一地块。

（4）仓储用地

仓储用地在朔里发展规划中布置在开发区北，萧淮路东侧，主要考虑靠近连霍高速的萧县出入口，便于交通运输，形成现代物流园区。为了适应民营企业的需要，一部分工业仓储用地与生产建筑用地结合，一部分商业仓储用地与商业用地结合。

（5）产业发展备用地

规划产业发展备用地位于萧淮路以东、铁路以西、建设路以北、开端路以南，总面积约3.4平方公里，作为未来开发区进一步向东拓展的储备用地。

开发区规划建设用地汇总表见表2-1，开发区规划用地布局图见图2-1。

表2-1  杜集经济开发区规划建设用地汇总表

| 序号 | 用地性质 |  | 用地代号 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 93.55 | 9.98 |
|  | 其中 | 二类居住用地 | R2 | 93.55 | 9.98 |
| 2 | 公共设施用地 |  | C | 9.8 | 1.05 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | C1 | 9.8 | 1.05 |
| 3 | 工业用地 |  | M | 523.00 | 55.80 |
|  | 其中 | 二类工业用地 | M2 | 523.00 | 55.80 |
| 4 | 道路广场用地 |  | S | 146.55 | 153.63 |
|  | 其中 | 道路用地 | S1 | 135.41 | 14.44 |
|  |  | 广场用地 | S2 | 7.53 | 0.80 |
|  |  | 社会停车场库用地 | S3 | 3.61 | 0.39 |
| 5 | 市政公用设施用地 |  | U | 17.31 | 1.85 |
|  | 其中 | 供应设施用地 | U1 | 11.17 | 1.19 |
|  |  | 其它市政公用设施用地 | U9 | 6.14 | 0.66 |
| 6 | 绿地 |  | G | 147.19 | 15.70 |
|  | 其中 | 公共绿地 | G1 | 41.36 | 4.41 |
|  |  | 生产防护绿地 | G2 | 105.83 | 11.29 |
| 7 | 总计 |  |  | 937.4 | 100 |

图2-1  杜集经济开发区规划用地布局图

## 第二节  开发区分布范围

根据《安徽淮北杜集经济开发区总体规划（2007~2020）》，淮北杜集经济开发区规划范围为9.37km2，此即规划开发区用地规模。规划范围北至淮北市北部市域界线，南至滂汪村下滂汪自然村，西至尖山山脚，东至岱河和萧淮路一线，包括高岳镇的滂汪村，朔里镇的罗里村，朔里镇葛塘村和坡里村的一部分。

根据《关于要求核定安徽淮北杜集经济开发区四至范围和面积的报告》（淮国土资[2016]145号）文，安徽淮北杜集经济开发区审核后的规划建设用地总面积为818.0345hm2（8.18km2），因此，本次调查评估范围以8.18km2为基础。开发区范围拐点坐标见表2-2、表2-3。

表2-2  开发区地块一范围拐点坐标表（2000国家大地坐标）

| 编号 | X | Y | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 37***** | 39****** | J26 | 37***** | 39****** | J51 | 37***** | 39****** |
| J2 | 37***** | 39****** | J27 | 37***** | 39****** | J52 | 37***** | 39****** |
| J3 | 37***** | 39****** | J28 | 37***** | 39****** | J53 | 37***** | 39****** |
| J4 | 37***** | 39****** | J29 | 37***** | 39****** | J54 | 37***** | 39****** |
| J5 | 37***** | 39****** | J30 | 37***** | 39****** | J55 | 37***** | 39****** |
| J6 | 37***** | 39****** | J31 | 37***** | 39****** | J56 | 37***** | 39****** |
| J7 | 37***** | 39****** | J32 | 37***** | 39****** | J57 | 37***** | 39****** |
| J8 | 37***** | 39****** | J33 | 37***** | 39****** | J58 | 37***** | 39****** |
| J9 | 37***** | 39****** | J34 | 37***** | 39****** | J59 | 37***** | 39****** |
| J10 | 37***** | 39****** | J35 | 37***** | 39****** | J60 | 37***** | 39****** |
| J11 | 37***** | 39****** | J36 | 37***** | 39****** | J61 | 37***** | 39****** |
| J12 | 37***** | 39****** | J37 | 37***** | 39****** | J62 | 37***** | 39****** |
| J13 | 37***** | 39****** | J38 | 37***** | 39****** | J63 | 37***** | 39****** |
| J14 | 37***** | 39****** | J39 | 37***** | 39****** | J64 | 37***** | 39****** |
| J15 | 37***** | 39****** | J40 | 37***** | 39****** | J65 | 37***** | 39****** |
| J16 | 37***** | 39****** | J41 | 37***** | 39****** | J66 | 37***** | 39****** |
| J17 | 37***** | 39****** | J42 | 37***** | 39****** | J67 | 37***** | 39****** |
| J18 | 37***** | 39****** | J43 | 37***** | 39****** | J68 | 37***** | 39****** |
| J19 | 37***** | 39****** | J44 | 37***** | 39****** | J69 | 37***** | 39****** |
| J20 | 37***** | 39****** | J45 | 37***** | 39****** | J70 | 37***** | 39****** |
| J21 | 37***** | 39****** | J46 | 37***** | 39****** | J71 | 37***** | 39****** |
| J22 | 37***** | 39****** | J47 | 37***** | 39****** | J72 | 37***** | 39****** |
| J23 | 37***** | 39****** | J48 | 37***** | 39****** | J73 | 37***** | 39****** |
| J24 | 37***** | 39****** | J49 | 37***** | 39****** |  |  |  |
| J25 | 37***** | 39****** | J50 | 37***** | 39****** |  |  |  |

表2-3  开发区地块二范围拐点坐标表（2000国家大地坐标）

| 编号 | X | Y | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 37***** | 39****** | J74 | 37***** | 39****** | J147 | 37***** | 39****** |
| J2 | 37***** | 39****** | J75 | 37***** | 39****** | J148 | 37***** | 39****** |
| J3 | 37***** | 39****** | J76 | 37***** | 39****** | J149 | 37***** | 39****** |
| J4 | 37***** | 39****** | J77 | 37***** | 39****** | J150 | 37***** | 39****** |
| J5 | 37***** | 39****** | J78 | 37***** | 39****** | J151 | 37***** | 39****** |
| J6 | 37***** | 39****** | J79 | 37***** | 39****** | J152 | 37***** | 39****** |
| J7 | 37***** | 39****** | J80 | 37***** | 39****** | J153 | 37***** | 39****** |
| J8 | 37***** | 39****** | J81 | 37***** | 39****** | J154 | 37***** | 39****** |
| J9 | 37***** | 39****** | J82 | 37***** | 39****** | J155 | 37***** | 39****** |
| J10 | 37***** | 39****** | J83 | 37***** | 39****** | J156 | 37***** | 39****** |
| J11 | 37***** | 39****** | J84 | 37***** | 39****** | J157 | 37***** | 39****** |
| J12 | 37***** | 39****** | J85 | 37***** | 39****** | J158 | 37***** | 39****** |
| J13 | 37***** | 39****** | J86 | 37***** | 39****** | J159 | 37***** | 39****** |
| J14 | 37***** | 39****** | J87 | 37***** | 39****** | J160 | 37***** | 39****** |
| J15 | 37***** | 39****** | J88 | 37***** | 39****** | J161 | 37***** | 39****** |
| J16 | 37***** | 39****** | J89 | 37***** | 39****** | J162 | 37***** | 39****** |
| J17 | 37***** | 39****** | J90 | 37***** | 39****** | J163 | 37***** | 39****** |
| J18 | 37***** | 39****** | J91 | 37***** | 39****** | J164 | 37***** | 39****** |
| J19 | 37***** | 39****** | J92 | 37***** | 39****** | J165 | 37***** | 39****** |
| J20 | 37***** | 39****** | J93 | 37***** | 39****** | J166 | 37***** | 39****** |
| J21 | 37***** | 39****** | J94 | 37***** | 39****** | J167 | 37***** | 39****** |
| J22 | 37***** | 39****** | J95 | 37***** | 39****** | J168 | 37***** | 39****** |
| J23 | 37***** | 39****** | J96 | 37***** | 39****** | J169 | 37***** | 39****** |
| J24 | 37***** | 39****** | J97 | 37***** | 39****** | J170 | 37***** | 39****** |
| J25 | 37***** | 39****** | J98 | 37***** | 39****** | J171 | 37***** | 39****** |
| J26 | 37***** | 39****** | J99 | 37***** | 39****** | J172 | 37***** | 39****** |
| J27 | 37***** | 39****** | J100 | 37***** | 39****** | J173 | 37***** | 39****** |
| J28 | 37***** | 39****** | J101 | 37***** | 39****** | J174 | 37***** | 39****** |
| J29 | 37***** | 39****** | J102 | 37***** | 39****** | J175 | 37***** | 39****** |
| J30 | 37***** | 39****** | J103 | 37***** | 39****** | J176 | 37***** | 39****** |
| J31 | 37***** | 39****** | J104 | 37***** | 39****** | J177 | 37***** | 39****** |
| J32 | 37***** | 39****** | J105 | 37***** | 39****** | J178 | 37***** | 39****** |
| J33 | 37***** | 39****** | J106 | 37***** | 39****** | J179 | 37***** | 39****** |
| J34 | 37***** | 39****** | J107 | 37***** | 39****** | J180 | 37***** | 39****** |
| J35 | 37***** | 39****** | J108 | 37***** | 39****** | J181 | 37***** | 39****** |
| J36 | 37***** | 39****** | J109 | 37***** | 39****** | J182 | 37***** | 39****** |
| J37 | 37***** | 39****** | J110 | 37***** | 39****** | J183 | 37***** | 39****** |
| J38 | 37***** | 39****** | J111 | 37***** | 39****** | J184 | 37***** | 39****** |
| J39 | 37***** | 39****** | J112 | 37***** | 39****** | J185 | 37***** | 39****** |
| J40 | 37***** | 39****** | J113 | 37***** | 39****** | J186 | 37***** | 39****** |
| J41 | 37***** | 39****** | J114 | 37***** | 39****** | J187 | 37***** | 39****** |
| J42 | 37***** | 39****** | J115 | 37***** | 39****** | J188 | 37***** | 39****** |
| J43 | 37***** | 39****** | J116 | 37***** | 39****** | J189 | 37***** | 39****** |
| J44 | 37***** | 39****** | J117 | 37***** | 39****** | J190 | 37***** | 39****** |
| J45 | 37***** | 39****** | J118 | 37***** | 39****** | J191 | 37***** | 39****** |
| J46 | 37***** | 39****** | J119 | 37***** | 39****** | J192 | 37***** | 39****** |
| J47 | 37***** | 39****** | J120 | 37***** | 39****** | J193 | 37***** | 39****** |
| J48 | 37***** | 39****** | J121 | 37***** | 39****** | J194 | 37***** | 39****** |
| J49 | 37***** | 39****** | J122 | 37***** | 39****** | J195 | 37***** | 39****** |
| J50 | 37***** | 39****** | J123 | 37***** | 39****** | J196 | 37***** | 39****** |
| J51 | 37***** | 39****** | J124 | 37***** | 39****** | J197 | 37***** | 39****** |
| J52 | 37***** | 39****** | J125 | 37***** | 39****** | J198 | 37***** | 39****** |
| J53 | 37***** | 39****** | J126 | 37***** | 39****** | J199 | 37***** | 39****** |
| J54 | 37***** | 39****** | J127 | 37***** | 39****** | J200 | 37***** | 39****** |
| J55 | 37***** | 39****** | J128 | 37***** | 39****** | J201 | 37***** | 39****** |
| J56 | 37***** | 39****** | J129 | 37***** | 39****** | J202 | 37***** | 39****** |
| J57 | 37***** | 39****** | J130 | 37***** | 39****** | J203 | 37***** | 39****** |
| J58 | 37***** | 39****** | J131 | 37***** | 39****** | J204 | 37***** | 39****** |
| J59 | 37***** | 39****** | J132 | 37***** | 39****** | J205 | 37***** | 39****** |
| J60 | 37***** | 39****** | J133 | 37***** | 39****** | J206 | 37***** | 39****** |
| J61 | 37***** | 39****** | J134 | 37***** | 39****** | J207 | 37***** | 39****** |
| J62 | 37***** | 39****** | J135 | 37***** | 39****** | J208 | 37***** | 39****** |
| J63 | 37***** | 39****** | J136 | 37***** | 39****** | J209 | 37***** | 39****** |
| J64 | 37***** | 39****** | J137 | 37***** | 39****** | J210 | 37***** | 39****** |
| J65 | 37***** | 39****** | J138 | 37***** | 39****** | J211 | 37***** | 39****** |
| J66 | 37***** | 39****** | J139 | 37***** | 39****** | J212 | 37***** | 39****** |
| J67 | 37***** | 39****** | J140 | 37***** | 39****** | J213 | 37***** | 39****** |
| J68 | 37***** | 39****** | J141 | 37***** | 39****** | J214 | 37***** | 39****** |
| J69 | 37***** | 39****** | J142 | 37***** | 39****** | J215 | 37***** | 39****** |
| J70 | 37***** | 39****** | J143 | 37***** | 39****** | J216 | 37***** | 39****** |
| J71 | 37***** | 39****** | J144 | 37***** | 39****** | J217 | 37***** | 39****** |
| J72 | 37***** | 39****** | J145 | 37***** | 39****** | J218 | 37***** | 39****** |
| J73 | 37***** | 39****** | J146 | 37***** | 39****** |  |  |  |

## 第三节  建设项目保护等级

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（2017年5月）第十一条，办公楼、医院、剧院、学校、长度大于20m的二层以上多层住宅楼，钢筋混凝土框架结构的工业厂房、设有桥式吊车的工业厂房、总机修厂等较重要的大型工业建筑物、城镇建筑群或者居民区等保护等级为Ⅱ级。开发区围绕淮北市及周边地区的能源工业优势，发展以新型矿山装备制造为主的机械加工等产业，区内主要为钢筋混凝土框架结构的工业厂房、设有桥式吊车的工业厂房、总机修厂等较重要的大型工业建筑物、城镇建筑群或者居民区等。因此，确定开发区保护等级为Ⅱ级。

表2-3  矿区建筑物保护等级划分

| 保护 等级 | 主要建筑物 |
| --- | --- |
| 特 | 国家珍贵文物建筑物、高度超过100m的超高层建筑、核电站等特别重要工业建筑物等 |
| I | 国家一般文物建筑物、在同一跨度内有两台重型桥式吊车的大型厂房及高层建筑等 |
| Ⅱ | 办公楼、医院、剧院、学校、长度大于20m的二层楼房和二层以上多层住宅楼，钢筋混凝土框架结构的工业厂房、设有桥式吊车的工业厂房、总机修厂等较重要的大型工业建筑物、城镇建筑群或者居民区等 |
| Ⅲ | 砖木、砖混结构平房或者变形缝区段小于20m的两层楼房，村庄民房等 |
| IV | 村庄木结构承重房屋等 |

# 第三章  建设项目区地质特征

## 第一节  区域地质背景

### 一、区域地层

区域地层属华北地层大区晋冀鲁豫地层区淮河地层分区淮北地层小区，绝大部分地区为第四系冲积层覆盖，区内发育的主要地层有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系及第四系（表3-1和图3-1）。

表3-1  区域地层简表

图3-1  区域基岩地质图

### 二、区域构造

- （一）褶皱

区域内以北北东向褶皱为主，是纵贯南北的复式背、向斜相间平行展布，区域内主要为相山背斜、闸河复向斜、馒顶山复背斜。

1、相山背斜

位于区域的西部，北接萧县复式背斜，轴向北北东～近南北，核部为寒武系，两翼由石炭系和奥陶系组成。西翼倾角20°～25°，东翼倾角25°～30°，向北逐渐倾伏。

2、萧县复式背斜

位于区域北东部，东接闸河向斜，轴向北北东～近南北，核部为中下寒武系，两翼由中上寒武系、奥陶系和石炭组成。背斜两翼呈不对称分布，西翼倾角一般32°～75°，东翼倾角一般34°～60°，向南逐渐倾伏。

3、闸河复式向斜

位于区域的东南部，西接相山背斜，东接馒顶山背斜，轴向北北东，核部为巨厚的二迭系地层，是淮北煤田的主要控煤构造之一。向斜两翼均较为宽缓，倾角一般10°左右，基岩上覆松散堆积物厚度一般小于80m。

4、馒顶山复背斜

位于区域的南东部，西接闸河向斜，轴向北北东，核部为中下寒武系，两翼由中上寒武系和奥陶系组成。背斜两翼呈不对称分布，西翼倾角一般40°～55°，东翼倾角一般38°～40°。

评估区位于相山背斜东翼，核部为巨厚的寒武系灰岩地层。两翼均较为宽缓，倾角一般20-30°左右，基岩上覆松散堆积物厚度一般小于80m。

- （二）断层

区内断裂发育，主要为两组：一组为NNE向，走向与“徐宿弧”褶皱轴向基本一致，为10°～20°，倾向南东，倾角平缓，属压扭性断裂；另一组为近EW向断裂，走向为265°～300°，倾角较陡，一般在80°左右，属张性断裂。断裂在近代有明显的活动，具有继承性。

### 三、区域地壳稳定性

- （一）新构造运动

根据《安徽省区域地质志》（1∶50万），淮河以北地区自晚第三纪以来，区域新构造运动处于沉降-间歇上升-沉降的状态，具有间歇性及不均衡的特点。第四纪新构造运动主要为垂直升降运动，喜山运动早期，本区继续抬升；喜山中晚期，受NNE向断裂和NWW向断裂活动影响，背斜核部抬升形成丘陵，向斜下降堆积有巨厚的第四系松散沉积物，反映地壳升降运动不均匀性。

- （二）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），评估区地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度属Ⅵ度区，地震活动不强烈（见图3-2）。据有关资料分析，本区地震活动具有强度小、震源浅（震源深度小于25km）、频率高的特点，根据本区及邻近周边地区历史地震资料，历年3级以上地震情况见表3-2。

500/10.28湿润季风气候，气候温和，0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000图3-2  安徽省地震动峰值加速度区划图

表3-2  邻近地区地震情况一览表

| - 序号 | - 发震时间 | - 震中位置 |  |  | - 震级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 北纬 | - 东经 | - 地点 | - Ms |
| - 1 | - 1481.3.19 | - 33°30′ | - 116°12′ | - 涡阳 | - 6 |
| - 2 | - 1537.5.13 | - 33°36′ | - 117°36′ | - 灵壁 | - 52/4 |
| - 3 | - 1561.7.10 | - 33°48′ | - 116°36′ | - 濉溪县百善西北 | - 42/4 |
| - 4 | - 1622 | - 33°42′ | - 117° | - 宿县北 | - 42/4 |
| - 5 | - 1672.6.17 | - 33°48′ | - 117°18′ | - 宿县时村 | - 42/4 |
| - 6 | - 1965.3.15 | - 33°30′ | - 117°18′ | - 灵壁县大店 | - 4.0 |
| - 7 | - 1971.7.13 | - 33°36′ | - 117°42′ | - 灵北东北 | - 3.3 |
| - 8 | - 1971.7.13 | - 33°37′ | - 117°14′ | - 灵壁县大店 | - 3.8 |
| - 9 | - 1976.9.10 | - 33°35′ | - 117°15′ | - 宿县大店 | - 4.3 |
| 10 | 2015.6.24 | 33°26′ | 116°48′ | 濉溪县 | 3.0 |

## 第二节  主要地质特征

### 一、地层

评估区地层主要有古生界寒武系、奥陶系、石炭系及新生界第四系。其特征由老至新简述如下：

- （一）寒武系（∈）

为一套滨海相碎屑岩、浅海相碳酸盐岩沉积；总厚度676～1110m。主要分布在评估区西部，丘陵区出露地表。

1、中统张夏组（∈2z）：岩性下部为鲕状含灰岩灰质白云岩、上部为白云质；岩溶下部不发育，中部较发育，上部极发育，地表多见溶沟、溶槽、溶洞等岩溶形态；厚320～486m。

2、上统固山组（∈3g）：岩性下部为薄至中厚层鲕状灰岩、含白云质灰岩，上部为灰质白云岩、白云岩等。

3、上统炒米店组（∈3c）：岩性为薄层竹叶状灰岩、中薄至中厚层鲕状白云质灰岩、泥质条带含白云质灰岩。

4、上统凤山组（∈3f）：岩性下部为中薄层含泥质白云质灰岩夹页状含泥质灰岩及含海绿石结晶灰岩、厚层状大涡卷灰岩、薄层重结晶含生物碎屑灰岩，上部为中厚层白云岩、含灰质白云岩与灰岩、页状薄层含泥质白云岩互层；岩溶较发育；厚132～334m。

- （二）奥陶系（O）

区内仅发育有其下统和中统的下部，为一套滨海相碎屑岩、浅海相碳酸盐岩沉积；总厚度372～564m。主要分布评估区中部，贯穿评估区南北，多隐伏与第四系之下，丘陵区局部出露。

1、下统贾汪组（O1j）：岩性为钙质页岩与含泥质白云质灰岩互层。

2、下统肖县组（O1x）：中厚至厚层状灰岩、灰质白云岩、白云质灰岩、豹皮状灰岩底部为微层理发育的角砾状灰岩，顶部为中薄层页状泥质灰岩。

3、马家沟组（O1m）：岩性下段为厚层状灰岩、白云质灰岩，含遂石结核或条带，上段为灰岩、豹皮状灰岩和白云质灰岩；下部一般相对隔水，上部岩溶极为发育，厚338～514m。

4、中统老虎山组（O2l），岩性为白云岩、灰质白云岩，下部夹薄层白云质灰岩；岩溶较发育，厚34～50m。

- （三）石炭系（C）

区内仅发育有上统，厚115-252m，主要分布在评估区东部，区内无出露，均隐伏于第四系之下。

1、上统本溪组（C2b）：下部为紫红色含砾铁铝质粘土岩、粉砂质泥岩；上部为灰黄、暗紫、灰等杂色砂质铁质泥岩、铁锰质砂岩、粘土岩夹青灰、灰黄色厚层灰岩、泥灰岩，具水平、波状层理。厚8～57m。局部地段夹薄煤层，厚度一般在20～25m，最大可达40m。与下伏中奥陶系老虎山组假整合接触。

2、上统太原组（C2t）：主要岩性下部为灰、灰黑色岩屑砂岩、石英砂岩，石英砂与粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、页岩不等厚互层，局部夹薄煤层，底部砂岩含砾；上部为生屑泥灰岩与砂泥质碎屑岩和不稳定煤层，局部夹放射虫硅质岩和燧石条带，厚109～196m。

- （四）第四系（Q）

区内第四纪地层发育，厚度从山前麓地数米-数十米，向平原区逐渐增厚，最大厚度150m左右，平原区成因类型以冲积为主，山前地带为冲洪积、坡洪积。

1、中更新统潘集组（Qp2p）：区内沿坡脚分布，平原区隐伏于上更新统之下，顶板埋深一般35-42m，厚32-57m，以冲湖积为主，主要岩性为青黄杂色、棕黄、棕红色亚粘土、粘土、含钙质结核和铁锰质结核，夹粉砂、细砂层。山麓地带出露地表，以冲洪积、坡洪积为主，厚0-20m，岩性为棕红、棕黄色亚粘土、含砾亚粘土。

2、全新统萧砀组（Qhx）：区内广泛分布，出露地表，为近代河流泛滥形成，厚2-15m，岩性为棕红色、棕黄色和灰黄色亚粘土、亚砂土互层，偶夹薄层粉砂，底部发育一层灰黑色亚粘土。

### 二、构造

评估区位于相山背斜东翼，核部为巨厚的寒武系灰岩地层。两翼均较为宽缓，倾角一般20-30°左右，基岩上覆松散堆积物厚度一般小于80m。

评估区内断层发育，主要为北北东向断层和近东西断层。

1、北北东向断层

北北东向断层是区内的主干断层，其走向上多与褶皱轴平行，局部有斜切现象；断层多分布在褶皱翼部，将翼部地层断失或导致地层重复、倒转。断层面多倾向南东东，以逆断层为主，倾角60°-70°。

2、近东西向断层

近东西向断层是区内次一级主干断层，以正断层为主，其切割北北东向断层，图面上多形成棋盘格形式。

此外评估区内尚有少量的北东向和北西向断层，北东向和北西向断层多为性质不明断层。各组断层的切割关系为：北东向断层和近东西向断层切割北北东向断层，北西向断层切割北东向断层。

### 三、岩浆岩

区内未见喷出岩，见有较多的侵入岩，主要分布在评估区东北部，隐伏于第四系之下。分别为燕山晚期第三期酸性岩浆侵入，主要岩性为花岗斑岩（丁里岩体），多以岩床、岩脉、岩株产出。

## 第三节  水文地质、工程地质、环境地质简介

### 一、水文地质

- （一）地下水类型

评估区所在区域地下水按含水介质的不同和赋存条件的差异，可分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水两种地下水类型。

1、松散岩类孔隙水

浅层孔隙水（50m以浅）：主要赋存于中更新统-全新统粉砂、细砂和粉土层中，含水层顶板埋深10.00-5.00m，底板埋深20.00-30.00m，含水砂层累计厚度5.00-10.00m，地下水水力性质为潜水-微承压水。单井涌水量多小于500m3/d，富水性弱-中等。地下水位埋深一般1.00-3.00m，水位年变幅1.00-5.60m。地下水中溶解性总固体小于500mg/l，水化学类型为HCO3-Ca·Mg型。

中深层孔隙水（50m以深）：主要赋存于中下更新统中细砂层中，含水层顶板埋深50.00m左右，含水砂层累计厚度小于20.00m，地下水水力性质为承压水。单井涌水量可达500m3/d，富水性中等。地下水位埋深一般2.00-3.00m，水位年变幅1.00-2.00m。地下水中溶解性总固体小于500-1000mg/l，水化学类型为HCO3-Ca型或HCO3·SO4-Ca·Na型。

2、碳酸盐岩类裂隙岩溶水

碳酸盐岩类裂隙岩溶水较集中地分布于相山背斜两翼的碳酸盐岩裸露区及其外围隐伏区。含水岩组为寒武系－奥陶系及石炭系的碳酸盐岩夹碎屑岩地层，地下水主要赋存于碳酸盐岩裂隙、溶隙中。裸露区浅部裂隙、岩溶发育，富水性差别悬殊，一般100-1000m3/d；隐伏区分布于裸露区外围，上覆有厚度数十米的第四纪松散沉积层，是裂隙岩溶水的主要富集区，单井涌水量一般1000-3000m3/d。水化学类型以HCO3-Ca或HCO3-Ca·Mg型为主，溶解性总固体500mg/l左右。地下水位埋深一般5.00-10.00m，水位年变幅0.50-3.00m。

- （二）地下水补给、径流与排泄条件

松散岩类孔隙水主要接受大气降水补给，并以蒸发、人工开采（农灌、农村人畜用水）和侧向径流为其主要排泄途径，地下水自山前流向平原区。

碳酸盐岩类裂隙岩溶水在基岩裸露区可接受大气降水补给，并以人工开采（淮北市）、侧向径流为其主要排泄途径，地下水自基岩裸露区流向山前浅隐伏区。

### 二、工程地质

- （一）岩体类型

评估区所在区域岩土体类型按成岩作用、成因类型、岩性结构和工程力学性质分为岩体和土体2大类，其中岩体又可分为岩浆岩建造和沉积岩建造。

1、岩体

（1）坚硬块状侵入岩岩组（In）

属于岩浆岩建造，主要隐伏分布于评估区东北部。岩性主要为闪长玢岩后二者为花岗斑岩，块状构造，岩石单轴抗压强度100-270MPa，软化系数0.78-0.88。岩质坚硬。

（2）坚硬、较坚硬中-厚层状碳酸盐岩岩组

属于沉积岩建造，主要分布于评估区中部。岩性主要为寒武系中统张夏组-奥陶系灰岩、白云质灰岩、白云岩，中厚层状结构，具各向异性，单轴抗压强度45.1-171.4MPa，软化系数0.73-0.91。

（3）软-硬相间碳酸盐岩、碎屑岩互层岩组

属于沉积岩建造，主要隐伏分布于评估区西部。由寒武系下统～中统徐庄组、石炭系灰岩、泥灰岩与砂页岩组成，薄-中厚层状结构，岩质软硬相间，单轴抗压强度为15-60MPa，软化系数0.35-0.65。

2、土体

（1）多层结构土体

分布于决口扇形地区，地表岩性以全新统粉质粘土、粉土为主，下部为第四系上中更新统粉质粘土、粘土，一般具多层结构，15.00m以浅土体天然地基允许承载力为60-200kPa。

（2）单一结构土体

分布于区内山前斜地区，浅棕红、棕黄色，呈条带状分布于区内的基岩裸露区外围之山前斜地，呈硬塑－坚硬状态，具中－低压缩性，承载力特征值280kPa。根据收集资料，土体其自由膨胀率（Fs）多为41-51%，具弱膨胀潜势。

- （二）评估区主要工程地质层特征

根据相关工程勘察资料，钻孔揭露的岩性上部为河湖相的粉土；中下部为河湖相的粉质粘土和粉质粘土，所揭露的土层层序稳定，评估区内地层自上而下可划分为：

①-1层粉土：灰黄色，湿，稍密，无光泽反应，干强度低，韧性低，摇震反应迅速，夹较多的粉质粘土夹层，局部呈互层状，顶部0.3m含大量植物根系，一般厚度1.60-3.70m，地基土承载力特征值约为120kPa。该工程地质层地层时代为全新统大墩组（Qhd）。

①-2层淤泥质粘土：灰黑色，流塑状态，无光滑，含腐殖质，稍有臭味。天然含水量为51.5-57.4%，天然孔隙比为1.208-1.331，液性指数为1.04-1.19，压缩系数为0.75-0.89 MPa-1，压缩模量为2.51-2.98 MPa，具高压缩性。层厚3.00-4.00m，地基土容许承载力60kPa。该工程地质层地层时代为全新统大墩组（Qhd）。

①-3层粘土：灰黄色，泥质结构，可塑-硬塑，较致密，刀切面较光滑，韧性中等，干强度高，无摇震反应，具中等偏低压缩性，含铁锰质结核，一般厚度0.50-1.10m，地基土承载力约为150kPa。该工程地质层地层时代为全新统大墩组（Qhd）。

②层粉质粘土：灰黄、浅棕红色，硬塑-坚硬，泥质结构，细腻致密，刀切面光滑，无摇震反应，低压缩性，含钙质结核，该层基本上遍布全区，地基土承载力约为280kPa。该工程地质层地层时代为中更新统潘集组（Q2p），出露于评估区内的山前斜地区，揭露厚度3.60m。

③层灰岩：浅灰，微晶结构，中厚层状构造，主要矿物为方解石，岩芯以短柱状为主。该工程地质层地层时代为奥陶系下统肖县组（O1x），岩石基本质量等级为Ⅲ级，属硬质岩石，地基承载力约为2800kPa。该工程地质层分布于区内的基岩裸露区。

各土层具体性质见土工试验成果见表3-3。

- （三）特殊类土

1、膨胀土

膨胀土主要分布于评估区内低丘外围的山前斜地区，岩性为第四系中更新统上部的粉质粘土、粘土含有大量钙质结核或铁锰质结核，矿物成分以伊利石、蒙脱石、高岭土等亲水矿物为主，含水量的变化，易引起土体体积胀缩变化。根据《安徽省淮北市地质灾害调查与区划》报告中的取样测试结果，区内膨胀土自由膨胀率（δef）为40%～45%，具弱膨胀潜势。

2、软土

层厚一般2.3～6.0m，为第四系全新统河漫滩相成因，岩性主要为浅灰、灰色淤泥质粉质粘土，饱和，流塑状态，高含水量，高压缩性，松软，软弱，干强度大。该层土体天然孔隙比e=1.337～1.438，液性指数IL=1.02～1.35，天然含水量w=35.8～53.3%，天然含水量大于液限，承载力特征值fak=50～60kpa。软土属于高灵敏度、高压缩性土，压缩系数大、透水性差、土质均匀性差、强度低，工程地质性质差。

该层土层地层时代为全新统大墩组（Qhd），主要分布于评估区中部及东部的决口扇形地区。地基土容许承载力60kPa。天然状态下属欠固结土，在动静荷载附加应力作用下将产生固结变形。

表3-3  评估区主要工程地质层物理力学指标一览表

| 工程地质层层序 | 土层名称 | 数值别 | 含水量 （%) | 天然 容重 （kN/m3） | 孔隙比 （e） | 液限 （%） | 塑限 （%） | 塑性 指数 （Ip） | 液性 指数 （Il） | 压缩 系数 （MPa-1） | 压缩 模量 （MPa） | 凝聚力 （kPa） | 内摩擦角 （°） | 标贯 击数 (次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1层 | 粉土 （Qhd） | 最大值 | 27.9 | 20.0 | 0.774 | 30.8 | 22.4 | 9.8 | 0.91 | 0.23 | 12.08 | 20.0 | 29.7 | 7.0 |
|  |  | 最小值 | 23.9 | 19.0 | 0.640 | 28.6 | 19.6 | 7.9 | 0.22 | 0.14 | 1.82 | 5.0 | 23.9 | 5.0 |
|  |  | 平均值 | 26.3 | 19.7 | 0.700 | 29.9 | 21.2 | 8.8 | 0.58 | 0.18 | 8.61 | 12.0 | 26.3 | 6.0 |
| 1-2层 | 淤泥质粘土 （Qhd） | 最大值 | 57.4 | 18.7 | 1.331 | 55.3 | 30.8 | 24.5 | 1.19 | 0.89 | 2.98 | 4.5 | 8.9 |  |
|  |  | 最小值 | 51.5 | 18.1 | 1.208 | 49.3 | 27.9 | 21.4 | 1.04 | 0.75 | 2.51 | 3.0 | 5.5 |  |
|  |  | 平均值 | 54.0 | 18.4 | 1.1.247 | 51.6 | 29.0 | 22.6 | 1.11 | 0.84 | 2.67 | 3.63 | 7.0 |  |
| 1-3层 | 粘土 （Qhd） | 最大值 | 35.1 | 20.2 | 0.962 | 48.5 | 33.5 | 24.4 | 1.16 | 0.505 | 16.5 | 26.5 | 23.0 | 5.0 |
|  |  | 最小值 | 21.3 | 17.7 | 0.615 | 20.5 | 15.5 | 18.0 | 0.04 | 0.103 | 4.1 | 14.6 | 17.0 | 4.0 |
|  |  | 平均值 | 26.9 | 19.3 | 0.790 | 35.5 | 23.6 | 21.9 | 0.37 | 0.243 | 9.07 | 19.9 | 19.5 | 4.6 |
| 2层 | 粉质粘土 （Q3m） | 最大值 | 39.0 | 20.8 | 0.888 | 40.0 | 26.5 | 17.5 | 0.13 | 0.449 | 9.65 | 31.8 | 19.1 | 10 |
|  |  | 最小值 | 21.2 | 19.1 | 0.603 | 22.5 | 20.0 | 12.0 | 0.06 | 0.170 | 4.06 | 16.5 | 18.1 | 6 |
|  |  | 平均值 | 25.1 | 20.1 | 0.693 | 35.4 | 22.1 | 14.7 | 0.10 | 0.277 | 6.69 | 22.8 | 18.7 | 8.3 |
| 3层 | 粉土 （Q3m） | 最大值 | 30.6 | 20.5 | 0.808 | 32.4 | 24.1 | 9.7 | 0.98 | 0.539 | 16.67 | 22.0 | 23.4 | 21.0 |
|  |  | 最小值 | 24.4 | 19.1 | 0.607 | 30.8 | 19.0 | 8.2 | 0.04 | 0.096 | 3.97 | 10.0 | 19.5 | 16.0 |
|  |  | 平均值 | 27.9 | 19.7 | 0.717 | 31.7 | 22.2 | 9.0 | 0.63 | 0.225 | 10.64 | 16.0 | 21.9 | 18.3 |
| 4层 | 粉质粘土 （Q2p） | 最大值 | 29.9 | 20.0 | 0.847 | 40.4 | 24.6 | 15.9 | 0.38 | 0.0.46 | 15.19 | 109.0 | 19.0 | 12.0 |
|  |  | 最小值 | 20.4 | 18.8 | 0.605 | 34.3 | 19.5 | 14.5 | -0.08 | 0.11 | 7.02 | 43.0 | 15.2 | 9.0 |
|  |  | 平均值 | 24.0 | 19.5 | 0.697 | 37.4 | 22.2 | 15.2 | 0.12 | 0.24 | 9.43 | 69.0 | 17.6 | 10.2 |

### 三、环境地质特征

评估区及其附近人类工程活动主要有城镇建设、矿业工程、水利工程、交通工程建设等。

- （一）城镇建设

随着城市化建设步伐的加快，道路沿线已经形成以淮北市区为中心，以肖县、濉溪县、符篱镇为次中心，以交通干道为轴线的城镇化空间布局，并呈现迅猛发展的势头，城镇建设正如火如荼地进行中，主导产业为矿业装备，已入驻企业130余家，其中规模以上工业企业82家，形成了以安徽矿机、山河矿装、淮北中芬为龙头的矿山装备制造产业集群和以海螺水泥、中冶淮海、金达节能为支柱的新型材料产业集群。建设工程主要包括多层、高层建筑和市政基础设施建设等，工程分布区未造成当地地质环境的破坏，影响程度一般。

- （二）交通工程

区域内交通工程除铁路外主要是公路建设，随着铁路沿线组群式城市结构的形成，城市交通设施和对外联络交通工程建设活动将更为活跃，平原区公路以填筑路基为主，交通工程对当地地质环境的影响强度一般。

- （三）水利工程

评估区及其周边地区水利工程主要为人工河道，既岱河，河道宽20-50m，深3.0-5.0m，其功能主要是防洪和排涝，此次调查时人工堤岸边坡稳定，水害治理成效明显，改善了当地地质环境。评估区破坏地质环境的水利工程活动强度一般。

- （四）矿业工程

杜集经济开发区内未设置矿权，破坏地质环境的矿业工程活动强度一般；周边矿业活动涉及煤矿、高岭土矿以及水泥用石灰岩矿等，破坏地质环境的矿业活动强度严重。

## 第四节  主要矿产资源分布状况

根据安徽省自然资源厅关于淮北杜集经济开发区压覆矿产资源情况的复函（皖自然资矿保函〔2020〕46号），开发区及周边2km范围内涉及采矿权 6 宗，分别为淮北市朔里高岭土矿（C*********************），淮北市岱河煤矿（C*********************）；淮北市朔里煤矿（采矿权为淮北市新朔里煤矿，C*********************），淮北市程蒋山水泥用灰岩（采矿权为淮北市程蒋山水泥用灰岩矿，C*********************），淮北市滂汪山水泥用灰岩（采矿权为淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿，C*********************），淮北市黄山水泥用灰岩（采矿权为淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿，C*********************）；开发区及周边2km范围内涉及矿产地 1 宗，为淮北市黄山水泥用灰岩矿（外围）（注：淮北市黄山水泥用灰岩矿（外围）与下述的淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿为同一矿产地，以下均称淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿）。见图3-3、表3-4、表3-5。

图3-3  开发区周边2km范围内矿业权及矿产地分布图

表3-4  开发区周边2km范围采矿权分布情况一览表

| 序号 | 矿山 名称 | 采矿权证号 | 矿权人 | 开采 方式 | 开采 矿种 | 矿权 有效期 | 矿权面积（km2） | 发证 机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿 | C********************* | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 露天 开采 | 水泥用石灰岩 | 2019-8-26 至2029-8-26 | 0.4342 | 安徽省自然资源厅 |
| C2 | 淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿 | C********************* | 淮北众城水泥有限责任公司 | 露天 开采 | 水泥用石灰岩 | 2016-4-19至 2026-6-1 | 0.4345 | 安徽省自然资源厅 |
| C3 | 淮北市朔里高岭土矿 | C********************* | 淮北朔里矿业有限责任公司 | 地下 开采 | 高岭土 | 2019-11-19至2021-11-19 | 17.9960 | 安徽省自然资源厅 |
| C4 | 淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿 | C********************* | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 露天 开采 | 水泥用石灰岩 | 2017-10-30至2027-10-30 | 0.2717 | 安徽省自然资源厅 |
| C5 | 淮北市新朔里煤矿 | C********************* | 淮北朔里矿业有限责任公司 | 地下 开采 | 煤 | 2019-11-19至2026-6-20 | 17.9960 | 安徽省自然资源厅 |
| C6 | 淮北市岱河煤矿 | C********************* | 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 地下 开采 | 煤 | 2000-11至2010-11 | 19.1855 | 安徽省自然资源厅 |

表3-5  开发区周边2km范围矿产地分布情况一览表

| 序号 | 矿产地名称 | 报告名称 | 编制单位 | 矿种 | 资源储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿 | 安徽省淮北市程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿详查地质报告 | 安徽省地质矿产勘查局三一二地质队 | 水泥用石灰岩 |  |

### 一、采矿权

开发区及周边2 km调查评估范围内涉及的采矿权工6宗，分别为淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿、淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿、淮北市朔里高岭土矿、淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿、淮北市新朔里煤矿和淮北市岱河煤矿，其中淮北市朔里高岭土矿与淮北市新朔里煤矿开采矿种不同，而采矿权平面范围相同。各矿业权设置情况如下：

- （一）淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿（C1）

淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿采矿许可证由安徽省自然资源厅（原省国土资源厅）颁发，矿权证号：C*********************，采矿权人为淮北矿业相山水泥有限责任公司，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式露天开采，生产规模430万吨/年，矿区面积0.4342km2，有效期限为2019年8月26日至2029年8月26日，开采标高为239.50m至55m。

- （二）淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿（C2）

淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿采矿许可证由安徽省自然资源厅（原安徽省国土资源厅）颁发，矿权证号：C*********************，采矿权人为淮北众城水泥有限责任公司，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式露天开采，生产规模320万吨/年，矿区面积0.4345km2，有效期限为2016年4月19日至2026年6月1日，开采标高为216.90m至35m。

- （三）淮北市朔里高岭土矿（C3）

淮北市朔里高岭土矿采矿许可证由安徽省自然资源厅颁发，矿权证号：C*********************，采矿权人为淮北朔里矿业有限责任公司，开采矿种为高岭土，开采方式地下开采，生产规模50万吨/年，矿区面积17.9960km2，有效期限为2019年11月19日至2021年11月19日，开采标高为-50m至-240m。

- （四）淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿（C4）

淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿采矿许可证由安徽省自然资源厅（原省国土资源厅）颁发，矿权证号：C*********************，采矿权人为淮北矿业相山水泥有限责任公司，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式露天开采，生产规模100万吨/年，矿区面积0.2717km2，有效期限为2017年10月30日至2027年10月30日，开采标高为167m至45m。

- （五）淮北市新朔里煤矿（C5）

淮北市新朔里煤矿采矿许可证由安徽省自然资源厅颁发，矿权证号：C*********************，采矿权人为淮北朔里矿业有限责任公司，开采矿种为煤，开采方式地下开采，生产规模60万吨/年，矿区面积17.9960km2，有效期限为2019年11月19日至2026年6月20日，开采标高为-240m至-350m，目前已停产。

- （六）淮北市岱河煤矿（C6）

淮北市岱河煤矿采矿许可证由安徽省自然资源厅（原省国土资源厅）颁发，矿权证号：C*********************，采矿权人为淮北矿业（集团）有限责任公司，开采矿种为煤，开采方式地下开采，生产规模60万吨/年，矿区面积19.1855km2，开采标高为-58.38m至-532.38m，目前已闭坑。

### 二、矿产地

开发区周边2km调查评估范围内涉及的矿产地1宗，为淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿。

淮北市原国土资源局和宿州市原国土资源局为落实省安全生产监督管理局、省自然资源厅（国土资源厅）关于《萧县孙圩子乡与杜集区高岳办事处采石场开采安全隐患整治会议纪要》(皖安监函(2012)88号)精神，进一步整顿和规范矿产资源开发秩序，调整矿产资源开发结构，推动产业升级，促进资源高效开发利用，推进矿业规模化、集约化经营，改变矿业权设置小、多、乱，矿山安全隐患多、环境破坏污染严重、优材劣用等不合理的状况。于2012年12月组织编制了《淮北市杜集区与宿州市萧县交界处程蒋山矿区石灰岩矿产资源开发整合实施方案》。

整合区以中部主要山头程蒋山为中心，南至平山口，北至瓦子口，山体南北长4800m，东西最大宽1100m。以山脊线为两行政区的分界，东侧为淮北市杜集区，西侧为宿州市萧县。由南至北分布采石场点共25个，其中属淮北市管辖的8个，宿州市管辖的17个。根据各采石场点的分布现状，将全区划分为三个区段。南段分布采石场11个，其中属淮北市杜集区4个，属宿州市萧县7个(南段整合前矿权分布见图3-4)。中段分布采石场8个、筹建矿山1个(淮北矿业相山水泥有限责任公司程蒋山水泥用灰岩中型矿山)，共9个，属宿州市萧县8个。北段分布采石场5个，属淮北市杜集区3个，属宿州市萧县2个，其三整合区分布范围及拐点坐标详见图3-5。

2014年12月10日，安徽省自然资源厅（原国土资源厅）潘海滨副厅长在淮北市主持召开了淮北市杜集区与宿州市萧县交界处程蒋山石灰岩矿区资源协调会议，会议决定南段资源由淮北市牵头负责实施出让具体工作，北段资源由宿州市牵头负责实施出让具体工作，中段主体资源已由淮北市相山水泥有限公司通过竟拍获得。2015年9月21日，安徽省自然资源厅（原国土资源厅）下发了皖国土资函【2015】1412号《安徽省国土资源厅关于开展淮北程蒋山石灰岩整合矿区南、北两段资源储量核实及出让工作的通知》，之后国土资源厅领导到程蒋山矿区现场办公，认为3个矿段设3个矿权，之间留取300m安全距离浪费资源，要求淮北市负责南段详查工作，宿州市负责北段详查工作，中段由淮北市相山水泥有限公司负责勘探工作，然后设立一个矿权。

图3-4  程蒋山矿区南段整合前矿权分布图

图3-5  程蒋山矿区矿段分布图

## 第五节  矿产地、矿业权与建设项目关系分析

### 一、安全保护范围的确定

依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（安监总煤装〔2017〕66号）第十三条，建筑物受护范围应当包括受护对象及其围护带。围护带宽度必须根据受护对象的保护等级确定，可以按照表3-6规定的数值选用。

表3-6  建筑物各保护等级的围护带宽度

| 保护等级 | 特 | I | Ⅱ | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护带宽度/m | 50 | 20 | 15 | 10 | 5 |

开发区围绕淮北市及周边地区的能源工业优势，发展以新型矿山装备制造为主的机械加工等产业，区内主要为钢筋混凝土框架结构的工业厂房、设有桥式吊车的工业厂房、总机修厂等较重要的大型工业建筑物、城镇建筑群或者居民区等。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（安监总煤装〔2017〕66号）第十一条、第十三条，确定开发区保护等级为Ⅱ级，围护带宽度为15m。

### 二、保护带范围的确定

开发区保护带范围取15m，即开发区拐点坐标圈定范围外扩15m（围护带宽度）范围。

### 三、压覆范围确定方法

由于采矿必造成开采区及周边地形环境的改变，对一定范围内的构（建）筑物造成威胁，因此对构（建）筑物形成影响的地域范围将成为矿产资源不可利用地段。影响范围的大小，取决于矿床的开采深度、矿体的覆盖层厚度及岩性特征等诸多因素。本次评估范围内矿床类型为露天开采矿山及地下开采矿山。

- （一）露天开采矿山

1、爆破开采矿山

根据《爆破安全规程规定》露天深孔爆破爆破安全距离根据具体设计确定，但不小于200m。

国家安全生产监督管理总局令39号令明确规定，采石场以及周边300m范围内存在生产生活设施的，安全生产监督管理部门不得对其进行审查和验收。

根据《冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范》（DZ／T0213—2002）附录D.2，矿床开采边界对公路、铁路、高压线、居民区和其他主要建筑物的爆破安全距离一般不小于300m，如爆破安全距离小于300m时，应与投资者商定。

综合确定压覆范围为开发区边界外扩315m（爆破安全距离300m+围护带宽度15m=315m）。

2、非爆破开采矿山

涉及露天非爆破开采的矿山，按15m（即围护带宽度）作为安全保护范围。

- （二）地下开采矿山

1、压覆矿产资源

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规规范》中提供的淮北地区实测的地表移动参数，进行分析整理后，地表移动范围计算参数：松散层移动角φ取42°，基岩移动角上山γ取73.3°，下山β取73°-0.57×α，走向方向岩石移动角δ取73°，开发区压覆范围为地表移动范围加上保护带范围15m。

淮南、淮北矿区地表移动角实测参数见表3-7。

表3-7  淮南、淮北矿区地表移动角实测参数

| 移动类别 | 移动角名称 | 淮南矿区 | 淮北矿区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动角 | 松散层φ | 41° | 40° 42° 45° | α：煤层倾角 |
|  | 走向δ | 66° | 73° |  |
|  | 下山β | 66°-22°sinα | 73°-0.57α |  |
|  | 上山γ | 70°（α<55°） | 73.3° |  |

——计算方法说明

采用作图法（垂直剖面法）确定压覆范围

（1）移动角选取

φ=42°，δ=73°，γ=73.3°，β=73°-0.57α（α为煤层倾角）

ctg {β'=ctg2βcos2θ+ctg2δsin2θ（2）拟建工程与煤层斜交参数计算公式：

ctg {γ'=ctg2γcos2θ+ctg2δsin2θ	①                                      公式1

②                                      公式2

式中：

δ——走向方向岩石移动角；

γ′——上山岩石（层）移动角；

β′——下山岩石（层）移动角；

θ——围护带边界与煤层走向线之间所夹锐角。

2、未压覆矿产资源

对未压覆矿产资源的地下开采矿山，开发区压覆范围即为保护带范围15m。

- （三）矿产勘查区

依据开采方式，参照露天开采矿山或地下开采矿山估算压覆范围及资源储量。

### 四、开发区与矿权的压矿关系分析

根据安徽省自然资源厅关于淮北杜集经济开发区压覆矿产资源情况的复函（皖自然资矿保函〔2020〕46号），并经淮北市及杜集区自然资源和规划局调查核实，评估范围内涉及采矿权和矿产地共计7宗，水泥用石灰岩矿4宗，煤矿2宗，高岭土矿1宗。

依据开发区与矿业权及矿产地位置关系、矿床的开采方式、开采深度、矿体的覆盖层厚度等因素进行初步压矿分析判别如下：

- （一）淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿（C1）

淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿位于开发区区外西部，距开发区最短直线距离为238m（见图3-6），根据围护带宽度15m以及爆破安全距离300m计算，围护带宽度15m+爆破安全距离300m=315m＞最短直线距离238m。因此，确认开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿矿产资源储量。

图3-6  淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿与开发区位置关系图

- （二）淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿（C2）

淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿位于开发区区外西南部，距开发区最短直线距离为91m（见图3-7），根据围护带宽度15m以及爆破安全距离300m计算，围护带宽度15m+爆破安全距离300m=315m＞最短直线距离91m。因此，确认开发区压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿矿产资源储量。

图3-7  淮北市黄山水泥用灰岩矿与开发区位置关系图

- （三）淮北市朔里高岭土矿（C3）

淮北市朔里高岭土矿位于开发区区外东部，根据煤层剖面移动角参数（表3-8），按最低开采标高计算，开发区最大压覆范围为149.5m，因开发区距矿权（也是资源储量估算范围）最短距离为1641m（见图3-8、图3-9），远大于最大压覆范围。因此，确定开发区未压覆淮北市朔里高岭土矿矿产资源储量。

表3-8  淮北市朔里高岭土矿移动角参数

| 倾角 α（°） | Θ （°） | Φ （°） | β′ （°） | γ′（°） | 地面标高 （m） | 松散层厚 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 34 | 42 | 68.43 | 73.21 | 33.0 | 64.39 |

注：松散层厚度取矿区平均值64.39m进行计算。

图3-8  淮北市朔里高岭土矿与开发区位置关系图

图3-9  淮北市朔里高岭土矿剖面图

- （四）淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿（C4）

淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿位于开发区区外南部，距开发区最短直线距离为185m，距外扩300m（安全爆破距离）安全保护线33m（见图3-10）；根据围护带宽度（15m）以及爆破安全距离（300m）计算，围护带宽度15m+爆破安全距离300m=315m＞最短直线距离185m。因此，确定开发区压覆淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿矿产资源储量。

图3-10  淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿与开发区位置关系图

- （五）淮北市新朔里煤矿（C5）

淮北市新朔里煤矿位于开发区区外东部，根据煤层剖面移动角参数（表3-9），按最低开采标高计算，开发区最大压覆范围为182.6m，因开发区距矿权（也是资源储量估算范围）最近距离为1641m（见图3-11、图3-12），远大于最大压覆范围。因此，确定开发区未压覆淮北市新朔里煤矿矿产资源储量。

表3-9  淮北市新朔里煤矿移动角参数

| 倾角α (°) | Θ (°) | Φ (°) | β′ (°) | γ′ (°) | 地面标高 （m） | 松散层厚 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 34 | 42 | 68.43 | 73.21 | 33.0 | 64.39 |

注：松散层厚度取矿区平均值64.39m进行计算。

图3-11  淮北市新朔里煤矿与开发区位置关系图

图3-12  淮北市新朔里煤矿剖面图

- （六）淮北市岱河煤矿（C6）

淮北市岱河煤矿位于开发区区外东南部，根据煤层剖面移动角参数（表3-10），按最低开采标高计算，开发区最大压覆范围为243m，因开发区距矿权（也是资源储量估算范围）最近距离为2375m（见图3-13、图3-14），远大于最大压覆范围，因此确定开发区未压覆淮北市岱河煤矿矿产资源储量。

表3-10  岱河煤矿移动角参数

| 倾角α （°） | Θ （°） | Φ （°） | β′ （°） | γ′（°） | 地面标高 （m） | 松散层厚 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 46 | 42 | 68.28 | 73.14 | 32.50 | 69.47 |

注：松散层厚度取矿区平均值69.47m进行计算。

图3-13  岱河煤矿与开发区位置关系图

图3-14  岱河煤矿剖面图

- （七）淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿（K1）

淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿位于开发区西部，由图3-15知，开发区直接压覆该矿产地矿产资源储量。

图3-15  淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿与开发区位置关系图

小结：

开发区及周边2km范围内涉及的矿业权6宗、矿产地1宗（见表3-11）；依据开发区与矿权位置关系、矿床的开采方式、开采深度、矿体的覆盖层厚度等因素进行压矿分析，确定开发区实际压覆采矿权3宗、矿产地1宗，分别为淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿（采矿权）、淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿（采矿权）、淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿（采矿权）和淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿（矿产地）。因此，本次针对开发区压覆的4宗矿权进行压覆矿产资源调查评估。

表3-11  开发区压覆矿产资源综合判别表

| 序号 | 矿山 名称 | 采矿权 证号 | 采矿权人 | 开采方式 | 开采 矿种 | 矿权 有效期 | 面积 （km2） | 编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 1980西安坐标系 |  | 与建设项目位置关系 | 压覆情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | X | Y |  |  |
| C1 | 淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿 | C********************* | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 露天 开采 | 水泥用石灰岩 | 2019-8-26至2029-8-26 | 0.4342 | 1 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** | 位于开发区以西238m | 少量压覆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |

表3-11  开发区压覆矿产资源综合判别表                                 续表

| 序号 | 矿山 名称 | 采矿权 证号 | 采矿权人 | 开采方式 | 开采 矿种 | 矿权 有效期 | 面积 （km2） | 编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 1980西安坐标系 |  | 与建设项目位置关系 | 压覆情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | X | Y |  |  |
| C2 | 淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿 | C********************* | 淮北众城水泥有限责任公司 | 露天 开采 | 水泥用石灰岩 | 2016-4-19至 2026-6-1 | 0.4345 | 1 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** | 位于开发区西南91m | 少量压覆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |

表3-11  开发区压覆矿产资源综合判别表                                 续表

| 序号 | 矿山 名称 | 采矿权 证号 | 采矿权人 | 开采方式 | 开采 矿种 | 矿权 有效期 | 面积 （km2） | 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  | 与建设项目位置关系 | 压覆情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |  |  |
| C3 | 淮北市朔里高岭土矿 | C********************* | 淮北朔里矿业有限责任公司 | 地下 开采 | 高岭土 | 2019-11-19至2021-11-19 | 17.9960 | 1 | 37***** | 39****** | 22 | 37***** | 39****** | 位于开发区以东1641m | 不压覆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 37***** | 39****** | 23 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 37***** | 39****** | 24 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 37***** | 39****** | 25 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37***** | 39****** | 26 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 37***** | 39****** | 27 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 37***** | 39****** | 28 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 37***** | 39****** | 29 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 37***** | 39****** | 30 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 37***** | 39****** | 31 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 37***** | 39****** | 32 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 37***** | 39****** | 33 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 37***** | 39****** | 34 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 37***** | 39****** | 35 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 37***** | 39****** | 36 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 37***** | 39****** | 37 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 37***** | 39****** | 38 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 37***** | 39****** | 39 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 37***** | 39****** | 40 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 37***** | 39****** | 41 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 37***** | 39****** | 42 | 37***** | 39****** |  |  |

表3-11  开发区压覆矿产资源综合判别表                                 续表

| 序号 | 矿山 名称 | 采矿权 证号 | 采矿权人 | 开采方式 | 开采 矿种 | 矿权 有效期 | 面积 （km2） | 编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 1980西安坐标系 |  | 与建设项目位置关系 | 压覆情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | X | Y |  |  |
| C4 | 淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿 | C********************* | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 露天 开采 | 水泥用石灰岩 | 2017-10-30至2027-10-30 | 0.2717 | 1 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** | 位于开发区西南185m | 少量压覆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |

表3-11  开发区压覆矿产资源综合判别表                                 续表

| 序号 | 矿山 名称 | 采矿权 证号 | 采矿权人 | 开采方式 | 开采 矿种 | 矿权 有效期 | 面积 （km2） | 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  | 与建设项目位置关系 | 压覆情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |  |  |
| C5 | 淮北市新朔里煤矿 | C********************* | 淮北朔里矿业有限责任公司 | 地下 开采 | 煤 | 2019-11-19至2026-6-20 | 17.9960 | 1 | 37***** | 39****** | 22 | 37***** | 39****** | 位于开发区以东1641m | 不压覆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 37***** | 39****** | 23 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 37***** | 39****** | 24 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 37***** | 39****** | 25 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37***** | 39****** | 26 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 37***** | 39****** | 27 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 37***** | 39****** | 28 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 37***** | 39****** | 29 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 37***** | 39****** | 30 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 37***** | 39****** | 31 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 37***** | 39****** | 32 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 37***** | 39****** | 33 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 37***** | 39****** | 34 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 37***** | 39****** | 35 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 37***** | 39****** | 36 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 37***** | 39****** | 37 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 37***** | 39****** | 38 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 37***** | 39****** | 39 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 37***** | 39****** | 40 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 37***** | 39****** | 41 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 37***** | 39****** | 42 | 37***** | 39****** |  |  |

表3-11  开发区压覆矿产资源综合判别表                                 续表

| 序号 | 矿山 名称 | 采矿权 证号 | 采矿权人 | 开采方式 | 开采 矿种 | 矿权 有效期 | 面积 （km2） | 1980西安坐标系 |  |  |  |  |  | 与建设项目位置关系 | 压覆情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |  |  |
| C6 | 淮北市岱河煤矿 | C********************* | 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 地下 开采 | 煤 | 2000-11至2010-11 | 19.1855 | 1 | 37***** | 39****** | 20 | 37***** | 39****** | 位于开发区东南2375m | 不压覆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 37***** | 39****** | 21 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 37***** | 39****** | 22 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 37***** | 39****** | 23 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37***** | 39****** | 24 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 37***** | 39****** | 25 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 37***** | 39****** | 26 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 37***** | 39****** | 27 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 37***** | 39****** | 28 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 37***** | 39****** | 29 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 37***** | 39****** | 30 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 37***** | 39****** | 31 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 37***** | 39****** | 32 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 37***** | 39****** | 33 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 37***** | 39****** | 34 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 37***** | 39****** | 35 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 37***** | 39****** | 36 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 37***** | 39****** | 37 | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 37***** | 39****** | 38 |  |  |  |  |

表3-11  开发区压覆矿产资源综合判别表                                 续表

| 序号 | 矿产地 名称 | 报告名称 | 编制单位 | 开采 矿种 | 面积 （km2） | 编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 1980西安坐标系 |  | 与建设项目位置关系 | 压覆情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | X | Y |  |  |
| K1 | 淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿 | 安徽省淮北市程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿详查地质报告 | 安徽省地质矿产勘查局三一二地质队 | 水泥用石灰岩 | 1.2041 | 1 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** | 位于开发区以西 | 部分压覆 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 37***** | 39****** | 37***** | 39****** |  |  |

# 第四章  建设项目压矿资源储量估算

## 第一节  以往地质工作程度

### 一、淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿

本区的勘查工作始于1978年，已历经三个阶段：

- （一）第一阶段

1978年6月，国家建材局地质公司安徽地质勘探大队普查组对该矿区进行初步找矿工作，在黄山进行了地表连续刻槽取样，初步了解了矿石类型及质量情况，同年8月转入详查阶段，提交有《安徽省淮北市黄山水泥石灰岩矿勘探地质报告》。

- （二）第二阶段

1979年4月正式投入勘探，按第Ⅱ勘探类型的勘探网度求得B+C+D 级储量1.8亿吨，提交了《安徽省肖县朔里黄山石灰岩矿勘探地质报告》。但该矿床矿石质量不稳定，表现为矿层有害成分Mgo含量波动较大，规律性不明显，矿区地层产状变化较大，有多条岩脉分布，故而用第Ⅱ勘探类型的网度进行勘探，对高镁夹层和矿床构造形态控制不足，主要为火成岩脉无深部控制，使勘探报告降为初勘报告，原B级储量1959万吨全部降为C级。由于当时的管理和技术要求与现在不一等诸方面因素，原深部工程的质量绝大多数不符合要求，地表的地层单位划分过细（张夏组上段分7层），与深部钻孔不能相对应。断裂构造的产状、性质，延伸均无控制，主要岩脉的空间分布缺少控制。实际上经审查C级储量达不到其控制要求，故此次勘探及资料利用价值不大。

该报告提交到建材部地质公司并组织审查，于1980年10月22日。以审查会议纪要形式通过，本次会议只讨论了地质报告的一些成果及存在问题，建议省建材局批准修改后的初勘报告及所提交的 C+D级储量1.8亿吨。

- （三）第三阶段

为满足建厂设计的需要，1985年2月安徽地质勘查大队组织人员在原初勘工作的基础上编写勘探设计，并于同年3月提交了《安徽省淮北市黄山水泥石灰岩矿勘探地质设计》，4月经有关部门和单位审查批准后，随即投入野处施工。于1986年11月提交了《安徽省淮北市黄山水泥灰岩矿勘探地质报告》。勘探范围坐标见表1-2。安徽省矿产储量委员会于1987年9月22日审查了该报告，并于1987年10月7日批准该报告资料作为水泥石灰质原料矿山建设设计的依据。

批准+35m以上水泥石灰岩矿储量：B+C级8606.5万吨，其中B级 3894.5万吨

根据原国土资源部1999年颁发的《固体矿产资源/储量分类》中之规定，将原B级资源储量归类为121b；C级资源储量归类为122b。

安徽省淮北市地质环境检测中心2006年5月提交了《安徽省淮北市黄山水泥石灰岩矿区（2005年度）资源储量动态检测报告》，安徽省矿产资源储量评审中心以皖矿储评字（2006）39 号文下达《安徽省淮北市黄山水泥用石灰岩矿2005年资源储量动态检测报告》评审意见书。资源储量估算基准日为2005年12月31日，采矿权内保有资源储量7796.5万吨，其中：121b资源储量3872.4万吨，122b资源储量2808.1万吨，2M22资源储量1116.0万吨。采矿权内动用资源储量247.2万吨，其中动用111b资源储量22.1万吨，动用122b资源储量225.1万吨。采矿权累计查明资源储量（111b+122b+2M22）8043.7万吨。

根据《安徽省淮北市黄山水泥用石灰岩矿资源储量核实报告（2014年）》、矿产资源储量评审备案证明（皖矿储备字〔2014〕061号）及评审意见书（皖矿储评字〔2014〕086号），安徽省矿产资源储量评审中心评审同意采矿权范围内下列水泥用石灰岩矿的资源储量。

累计查明资源储量:矿石量8034.8万吨，其中I级品6590.3万吨，Ⅱ级品1444.5万吨。

累计消耗资源储量:111b类矿石量1403.4万吨，其中I级品1113.3万吨，Ⅱ级品290.1万吨。

保有资源储量:矿石量6631.4万吨，其中I级品5477.0万吨，Ⅱ级品1154.4万吨。

按资源储量类别分：

121b类：矿石量3496.2万吨，其中I级品2792.0万吨，Ⅱ级品704.2万吨。122b类：矿石量2321.7万吨，其中I级品1936.4万吨，Ⅱ级品385.3万吨。333类：矿石量813.5万吨（省道压覆），其中I级品748.6万吨，Ⅱ级品64.9万吨。

根据中勘资源勘探科技股份有限公司2020年3月2日提交的《安徽省淮北市黄山水泥用灰岩矿2019年度矿山储量年报》，截止到2019年12月31日，淮北众城水泥有限责任公司黄山水泥用灰岩矿矿权范围内保有资源储量4193.05万吨，其中：121b类2468.00万吨；122b类819.35万吨；2M22类905.70万吨。矿权范围外保有资源储量473.0万吨，其中：122b类145.6万吨，2M22类327.4万吨。众城水泥有限责任公司自投产至本次报告基准日，矿山矿权范围内累计动用量为3850.65万吨，其中：众城水泥公司动用量采矿权内动用3422.61万吨。2008年由外界非法开采的428.04万吨,均在采矿权内，其中（121b）4.84万吨、（122b）288.59万吨、（2M22）134.61万吨。

### 二、淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿

1975年，安徽省区域地质调查队在本区开展1/20万宿县、灵壁、砀山幅区域地质矿产调查工作，对区内地层、构造、岩浆岩及矿产等进行较为系统的调查和研究。

1982－1983年，安徽省地矿局325地质队在工作区南侧滂汪山地区开展水泥石灰岩矿产的地质详查工作，提交C+D级储量（相当于332+333资源量）3228.9万吨。其中CaO平均品位 52.73%， MgO平均含量1.52%。

1987－1991年，安徽省地质矿产局325地质队开展1/5万萧县、永崮寨、淮北市、符离集、宿州市等11幅区域地质调查工作。对区内地层进行了详细划分，并重点研究了与成矿有关的寒武、奥陶、石炭、二叠纪地层，并指明了找矿方向。

2005年6月，安徽省地质矿产勘查局312地质队和安徽省地质环境监测总站提交了《安徽省淮北市程蒋山矿区水泥灰岩矿详查地质报告》，提交332+333+334资源量4104.23万吨，其中332 资源量1336.17万吨；333资源量214.08万吨；334为2553.98万吨，所占比率为62.23%。其中CaO平均品位51.56%，MgO平均含量2.75%。

2016年1月初，淮北矿业相山水泥有限责任公司委托淮北矿业（集团）勘探工程有限责任公司（现中勘资源勘探科技股份有限公司）对程蒋山矿区水泥灰岩矿进行地质补充勘查工作。2016年2月28日开始野外工作，主要采用槽探、钻探和取样化验等手段对矿体进行揭露和控制，于2016年5月12日完成全部野外施工。2016年6月24日，淮北矿业相山水泥有限责任公司和淮北矿业（集团）勘探工程有限责任公司组织有关部门和专家对项目进行野外验收，随即转入补充勘查报告编写工作，于2016年8月提交《安徽省淮北市程蒋山矿区水泥用石灰岩矿补充详查地质报告》。

### 三、淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿

1、本矿床在1981年以前，安徽省地质局区域地质调查队曾做过1∶20万《淮北幅》区域地质调查工作。

2、1981年，安徽省地质局325地质队对滂汪山矿床进行初步普查，普查工作是在矿床中心部位，采用100m线距，垂直走向，布置三条剖面线即12、10、11 线，剖面方位为北东61度，剖面进行剥土和连续刻槽取样。1982年6月至1983年8月，安徽省地质局325地质队以承包方式为淮北矿务局水泥厂提交《安徽省淮北地区滂汪山水泥灰岩矿床详细普查地质报告》，为水泥厂扩建20万吨新厂提供水泥灰岩原料基地。在原初步普查工作基础上，在12、10和11线上布置10个钻孔，钻探803.17m，以200m线距，在矿床两侧，增加16和15线刻槽取样剖面线，勘探范围南北长900m，东西宽1000m。勘查对矿层和夹层的产状、形态和空间位置，已基本控制，对矿床质量及变化规律已了解，对矿床构造基本查清，于1983年8月提交了《安徽省淮北地区滂汪山水泥灰岩矿床详细普查地质报告》上报安徽省煤炭工业公司审批。该报告于1983年9月由安徽省煤炭工业公司审查，并于1983年10月批准。批准文号为：皖煤生地字[83]683号。

批准储量：B级147.4万吨，C级1729.7万吨，D 级1351.8万吨。B+C级1877.1万吨，B+C+D级3228.9万吨。

3、1994年5月至1994年9月，淮北矿务局地质测量处受相山水泥厂委托，对滂汪山水泥灰岩矿床进行补勘工作。在原有的5条剖面基础上加密了两条剖面线，即13和14号线，线距为100m。矿床按第二类勘查类型，采用100×100m求B级，200×100m，地表采样线间距100m求C级，以及B级块段外推一面一线100m控制块段求 C级工程网度，共布置了7条勘探线和刻样槽，10个钻孔，勘探范围南北长900m，东西宽1000m。

勘探查明了矿区的地层层位、层序和赋矿层位，基本查明了断层的规模、产状、性质，对较大的断层均有工程控制；控制和基本控制了矿层和夹石的规模、形态、空间位置及变化情况；查明了矿石的自然类型、工业品级、结构构造、矿物组成、化学成分，查明了矿石的有益组分含量及其在三维空间的变化规律；对矿石有害组分的含量及变化情况有所了解，对断层与两侧矿石的影响已基本控制；基本查明了矿床的水文地质和工程地质条件。于1994年9月9日向安徽省储量委员会报送了《安徽省淮北市滂汪山水泥灰岩矿床勘探地质报告》，报请批准。安徽省储量委员会于1994年9月11日审查了该报告，并于1994年10月7日批准该报告作为石灰质原料矿山建设设计的依据。批准文件号为：皖储决字[1994]117号。

批准+45m以上水泥灰岩矿储量为：B+C+D级3596.5万吨。其中：B级380.8万吨；C级807.0万吨；D级2408.7万吨。

4、2005年9月20日至2006年1月，淮北矿业集团公司地测处对矿山进行了资源储量动态检测工作。提交《安徽省淮北市滂汪山水泥石灰岩矿资源储量动态检测报告（2005年度）》，报告经淮北市国土资源局评审(皖淮矿储评字[2006]01号)并备案(淮国土资储备字[2006]01号)。批准矿区内+45m以上水泥用石灰岩矿资源储量：

全矿区累计查明（111b+122b+333+2S22类）3596.5万吨，其中：矿权内（111b+122b+2S22类）3301.5万吨，矿权外（122b+333类）295.0万吨。

矿权内保有资源储量（111b+122b+2S22类）2854.9万吨，其中：111b类资源储量229.2万吨，122b类资源储量 2615.0万吨，2S22 类10.7万吨。

矿权外保有资源储量（122b+333 类）171.7万吨，其中：122b类118.2万吨，333类53.5万吨。

### 四、淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿

1、1975年，安徽省区域地质查队在本区开展1：20万州、灵壁、砀山幅区域地质矿产调森工作，对区内地层、构造、岩浆岩及矿产等进行较为系统的调森和研究。

2、1982年~1983年，安徽省地质矿产勘查局325地质队在工作区南侧湾汪山地区开展水泥石灰岩矿的地质详查工作，揭交C+D级储处量3228.9万吨。其CaO平均品位：52.73%、Mg0平均含量海.52%。

3、1987年~1991年，安徽省地质矿产勘查局325地质队开展1：5万萧县、永园寨、淮北市、符离集、宿州市等11幅区域地质调查工作。对区内地层进行了详细划分，并重点研究了与成矿有关的寒武、奥陶、石炭、二叠纪地层，并指明了找矿方向。

4、2005年6月，安徽省地质矿产勘查局312地质队及安徽省地质环境监测总站在程蒋山中段开展水泥用石灰岩矿地质详查工作，编写了《安徽省淮北市程蒋山矿区水泥石灰岩矿详查地质报告》，在+55m标高以上，累计探明（332+333）类石灰岩矿储量1550.25万吨，其Ca0平均品位：51.56%：Mg0平均含量：2.75%，其中332类1336.17万吨，333类储量214.08万吨。该报告2005年8月8日通过安徽省矿产资源储量评审中心评审，并经安徽省国土资源厅予以备案（皖矿储备字（2005）31号）。

5、根据2016年2月2日淮北市国土资源局和三一二地质队签订的合同书精神，安徽省地质矿产勘查局三一二地质队工作人员于2016年2月20日进入工作区，先后开展了1：2000地质测量、地形测量，1：1000地形剖面测量、1：1000地质剖面测量，施工钻探工程，采样等野外地质工作，于2016年3月30日结束野外工作，2016年4月1日~2016年5月30日编制报告。在6月23日报告评审中，专家认为控制不足，于6月下旬~7月上旬进行了野外补做工作，然后对报告进行了完善，并提交了《安徽省淮北市程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿详查地质报告》。该报告于2016年12月31日通过安徽省矿产资源储量评审中心评审（皖矿储评字（2016）132号），并经安徽省国土资源厅予以备案（皖矿储备字（2017）009号）。

## 第二节  矿区地质概况

### 一、淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿

- （一）地层

矿区地层属宿县地层小区，构造位置位于肖县复式背斜东翼之南端，在本区内其西翼因剥蚀而缺失，故本区内地层基本呈 “单斜”产出。区内火成岩脉为燕山期侵入岩，呈南北向产出。

区内出露地层主要为寒武系中统徐庄组，张夏组、寒武系上统崮山组，长山组，风山组，第四系分布于山麓及低洼处。（见表4-1）。自下而上、从老到新分述如下：

表4-1  矿区地层简表

| 地层时代 |  |  |  |  |  | 厚度（m） | 主要岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 | 段 | 代号 |  |  |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  |  | Q |  | 粘土砂土、亚砂土、砾砂土等 |
| 古生界 | 寒武系 | 上统 | 凤山组 |  | ∈3f | ＞17.50 | 泥质灰岩 |
|  |  |  | 长山组 | 上段 | ∈3c3 | 19.50 | 鲕状灰岩 |
|  |  |  |  | 下中段 | ∈3c1-2 | 19.00-18.72 | 薄层含泥质灰岩 |
|  |  |  | 崮山组 | 上段 | ∈3g2 | 13.5-25.00 | 鲕状灰岩 |
|  |  |  |  | 下段 | ∈3g1 | 19.00-38.23 | 豹皮状灰岩 |
|  |  | 中统 | 张夏组 | 上段 | ∈3z3 | 162.90 | 鲕状灰岩 |
|  |  |  |  | 中段 | ∈3z2 | 25.26-41.18 | 凝块石灰岩 |
|  |  |  |  | 下段 | ∈3z1 | 16.75-24.67 | 鲕状灰岩 |
|  |  |  | 徐庄组 | 顶部 上段 | ∈3x2-2 | 1.72-5.65 | 核形石鲕状灰岩 |
|  |  |  |  | 上段 下段 | ∈3x2-1 | 38.33-54.20 | 鲕状灰岩 |
|  |  |  |  | 下段 | ∈3x1 |  | 钙质砂岩及砂质灰岩 |

- 1、寒武系中统徐庄组（∈2x）

徐庄组按其两种不同成份的岩性分为上下两段。

（1）徐庄组下段（∈2x1）

主要分布于矿区西南侧，为钙质砂岩与砂质灰岩互层。是矿层底板，控制厚度5m左右，其全段厚度不详。

钙质砂岩呈黄灰色、黄绿色、棕灰色，致密坚硬，变余粉砂状结构，中厚层状构造，由碎屑和胶结物组成，碎屑含量70-80%左右。胶结物占 20-30%左右。

砂质灰岩呈灰色—深灰色，粉砂质亮晶结构，中厚层构造。岩石主要由碎屑和胶结物组成。碎屑含量 30%左右。胶结物60-80%。碎屑成分主要有细粒石英，片状白云母与海绿石等。

（2）徐庄组上段（∈2x2 ）

徐庄组上段按岩性特征分为两部分。中下部为鲕状灰岩；顶部为核形石鲕状灰岩，为与张夏组分界的标志层。

1）徐庄组下段下部（∈2x2-1）

岩性为鲕状灰岩，灰色—绿灰色，亮晶鲕粒结构，中厚、厚层构造。主要由粒屑和胶结物两部分组成。粒屑约占80%，胶结物约占20%。粒屑为鲕粒，其次含少量凝块石及砂屑成分。鲕粒类型以真鲕为主，兼有少量变形鲕。鲕粒主要呈灰黑色及棕红色，紫红色。具同心园构造，其内部有重结晶现象。鲕粒呈圆状，似圆状，在该层上部粒径一般为0.5-1.5mm，往下部逐渐变小，粒径变为0.1-0.5mm，甚至更小。鲕粒成分以泥晶方解石为主；胶结物为亮晶方解石、白云石等，主要矿物成分为方解石，该层在矿区出露厚度38.33-54.20mm。与下段（∈2x1）的砂质灰岩呈整合接触，界线清楚。

2）徐庄组上段顶部（∈2x2-2）

核形石鲕状灰岩，呈灰色，深灰色、亮晶核形石鲕粒结构，中厚层构造。主要由粒屑和胶结物两部分组成，粒屑约占80%，胶结物约占20%。粒屑主要为鲕粒，次之为核形石。鲕粒呈灰黑色、园状、似园状、粒径0.5-1.5mm之间，多为真鲕，内部具同心圆和放射状构造，含量60%以上。核形石形态不一，大小不等，呈暗灰色、深灰色、褐灰色，主要呈浑园状，椭园状，扁豆状。核形石含量占20%左右，胶结物为亮晶方解石。岩石矿物成分为方解石和少量白云石、有机质。本层厚度1.72-5.65m。

此层有密集的核形石分布，且厚度小，层位稳定，野外观察易于识别，故将此层作为标志层。

- 2、寒武系中统张夏组（∈2z）

矿区内张夏组分布于矿区中部，与下伏地层徐庄组呈整合接触。根据其不同岩性将该层分为三段，即下段（∈2z1）鲕状灰岩、中段（∈2z2）凝块石灰岩和上段鲕状灰岩（∈2z3）。各段间均为整合接触。

（1）张夏组下段（∈2z1）

鲕状灰岩，灰-深灰色，亮晶鲕粒结构，中厚层构造，由鲕粒和胶结物两部分组成。鲕粒含量约70-80%，胶结物约占20-30%。鲕粒主要呈现灰黑色，次为棕红色，圆状、似圆状。粒径一般为1-1.5mm。大的可达5mm以上，局部见有豆粒。岩石主要矿物成分为方解石，含量占90%以上，另外含有少量白云石、有机质及铁泥质。本层厚16.75-24.67m。与（∈2x2-2）之核形石鲕状灰岩呈整合接触。

（2）张夏组中段（∈2z2）

凝块石灰岩。其下部颜色较深，为灰黑色，凝块石结构，中厚层，薄层以及条带状构造，条带由深色的有机质凝块和浅色的灰岩相间构成，条带宽几至几十毫米。上部颜色较浅，为灰色，凝块石结构，中厚至厚层构造。岩石中凝块石含量占60%以上，含有少量鲕粒和生物碎屑，泥晶胶结。岩石矿物成分主要为方解石，占90%以上，另含有少量有机质、白云石及泥质成分等。岩层层面凹凸不平，与下伏地层整合接触。该层厚度25.26-41.18m。

（3）张夏组上段（∈2z3）

鲕状灰岩。灰-深灰色，亮晶团块鲕粒状结构，中厚层构造；由粒屑和胶结物两部分组成，粒屑主要为鲕粒，呈灰黑色，少量棕红色；多为似园状、园状，粒径一般0.5-2mm，少量为大于2mm豆粒。鲕粒含量占70-80%左右。该层局部可见灰黑色团块，园状。粒径一般3-5mm，少数达8-10mm，成分为有机质及灰质。部分团块中包裹有小鲕粒，团块含量少，分布无规律。岩石主要矿物成分为方解石，并含有少量白云石、有机质及铁质等。厚度162.90m。该层向下部鲕粒逐渐变细，与下伏凝块石灰岩呈整合接触。

- 3、寒武系上统崮山组（∈2g）

根据其岩性,该组分为上、下两段：分布于矿区东北部的北山。

（1）崮山组下段（∈2g1）

豹皮状灰岩。灰色、棕红色，泥晶粒屑状结构，花斑状、豹皮状中厚层构造。岩石由棕灰色和棕红色两部分组成，其中棕灰色部分由60%左右的粒屑和泥晶填隙物组成，并含有机质，粒屑成分主要为生物碎屑、凝块石、鲕粒等。棕红色部分是重结晶的微晶方解石及交代的白云石、铁的氧化物、泥质等组成。在深灰色灰岩中呈不连续的长条状、疙瘩状、斑块状，构成花斑豹皮构造；花斑大小不一，一般为几厘米，约占岩石的20-30%，矿石主要矿物成分为方解石，占85%，次为白云石，占5-10%，另外含有少量有机质、泥质、铁质等成分。与下伏地层张夏组呈整合接触，厚度 19.00-38.23m。

（2）崮山组上段（∈3g2）

鲕状灰岩。灰色，亮晶鲕粒结构，中厚层、厚层构造。主要由粒屑及亮晶胶结物组成，粒屑约占80%。粒屑多为鲕粒，另有少量凝块石及生物碎屑。鲕粒呈深灰---灰黑色，园度好，园状、似园状，粒径0.5-1.0mm。岩石主要矿物成分为方解石，并含少量白云石，有机质及铁泥质成分。厚度13.50-25.00m。

- 4、寒武系上统长山组（∈3c）

在区域范围内，本组中部为白云质灰岩，但在本矿区没有该层，下段和中段无法分开，故只能根据其岩性划分为上段和中下段两部分。

（1）长山组中下段（∈3c1+2）

含泥质灰岩。灰色、黄灰色，泥晶结构，薄层构造。主要由粒径小于0.01mm的泥晶方解石组成，粒径为0.01-0.1mm，其总量约占90%。其次含有有机质及铁泥质等成分；铁泥质多沿层面分布，含量占10%左右。厚度16.00-18.72m；与下伏地层崮山组呈整合接触。

（2）长山组上段（∈3c3）

鲕状灰岩。深灰色，亮晶鲕粒状结构，中厚层—厚层构造，由 80%±的粒屑和20%±的胶结物组成，粒屑以鲕粒为主，次为生物碎屑。鲕粒呈现灰黑色，园状、似园状，大小较均一，粒径一般0.3-0.5mm左右。胶结物为亮晶方解石。岩石矿物成分主要为方解石，含少量白云石、有机质和铁泥质。厚度19.5m。

- 5、寒武系上统凤山组（∈3f）

泥质灰岩。灰—深灰色，泥晶结构，薄层、中厚层构造；岩石矿物成分主要为泥晶方解石（占80%±），泥质成分（占20%±）。本层仅在矿区东北部边缘有出露，厚度不清。控制厚度大于17.50m，与下伏长山组地层呈整合接触。

- 6、第四系（Q）

广泛分布于矿区四周。主要为砂土、亚砂土及亚粘土，近山脚下多为灰岩碎块及坡积粘土，厚度分布不均，几米至几十米不等。

- （二）构造

- 1、褶皱

矿区位于肖县背斜南端的轴部，在矿区背斜向北部有倾伏的趋势，西翼已被剥蚀，故区内岩层总体为单斜岩层，但产状变化较大，倾向在东边为正东方向，向西渐变为西-北西向，在中部向北东边缘为北东，倾角自南向北逐渐由0゜渐变至40゜，为一缓倾斜的单斜构造。

- 2、断裂

区内断裂构造不发育，仅在北山见有F1和F2两条小断层。位于V、Ⅻ两条勘探线之间，因其规模小，对矿体的完整性和矿石的质量无大影响。

- 3、岩溶

区内岩溶不甚发育，在地表为一些小溶沟、小溶洞；钻孔中亦见有小溶洞，溶洞有溶蚀空洞，也可见有充填物；钻孔中溶洞充填物一般多为棕红色粘土及泥质、铁质等成分，并夹有灰岩不规则碎块。多数溶洞充填物中可见晶洞方解石，洞壁可见明显的同心纹层状构造及溶蚀面。

- （三）岩浆岩

火成岩在区内呈脉状产出。有花岗斑岩和蚀变闪长玢岩两类。

- 1、花岗斑岩

白色、斑状结构，基质为全晶质他形粒状结构。斑晶由石英、碱性长石、斜长石等组成，并见少量角闪石，石英呈现细粒状，部分被溶蚀成港湾状、日晕状、不规则状。碱性长石呈他形粒状，部分已高岭土化和绢云母化，斜长石呈长短不一的板状晶体，部分被热液交代形成方解石。基质由微粒状的石英、长石及少量铁质等组成，其中长石有的已高岭土和绢云母化。岩石中部分铁矿物氧化后呈棕红色、褐红色斑点零星分布。岩石主要矿物成分为石英、长石、黑云母、角闪石。蚀变矿物主要有方解石、高岭石、绢云母，并含少量铁质氧化物。

- 2、蚀变闪长玢岩

蚀变闪长玢岩分布在矿区东部，共有三条岩脉（δμ-1、δμ-2、δμ-3）。岩石呈灰—白色似斑状结构，斑晶多为灰白色斜长石，基质为细粒状至隐晶质，他形粒状石英和长石，近地表多已发生次生碳酸盐化。岩脉分布总体方向与花岗斑岩基本一致。

### 二、淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿

- （一）地层

矿区处于萧县复背斜程蒋山背斜东翼，构造线总体呈北北东走向，为一单斜构造。含矿地层为张夏组和崮山组，矿层顶板为崮山组上段，底板为张夏组。

矿区主要出露有寒武纪张夏组、崮山组、长山组、凤山组及第四纪堆积物。现分述如下：

- 1、寒武纪地层

（1）张夏组（∈2z）

分布在矿区中、西部，程蒋山背斜近核部，是山体的主要组成，是矿体的主要部分,地层出露好，岩相、厚度、化学成分较为稳定。厚247.27m。按岩性特征可分上、下两段，三个岩性层，各岩性层特征较为明显，界线清楚。

1）张夏组下段（∈2z1）

主要岩性为灰－深灰色厚层中粗粒鲕状灰岩，局部见豆状灰岩。鲕粒粗细相间出现，呈韵律状，成为分层的主要标志，其间夹少量纯灰岩。ZK101 钻孔揭露本层厚度为167.72m。

鲕状灰岩：灰褐、深灰色， 鲕粒结构，厚层构造， 鲕粒粗大，有的呈豆状，浑圆形。

灰色灰岩：灰色、少量淡青灰色，中－中厚层，致密结构，局部具斑状构造，含有细小的生物碎屑。

2）张夏组上段（∈2z2）

根据本段的岩性特征将其分为两个岩性层,平均厚80.05m。

- 第－岩性层（∈2z2－1）

以灰－浅灰褐色中－厚层细－中粒鲕状灰岩为主，局部夹1-3层豹皮状灰岩或灰色灰岩。近底部夹一层砾屑砂屑灰岩厚1.27-1.90m。平均厚 54.92m。

鲕状灰岩：灰色，中－厚层状构造，鲕粒结构，局部鲕粒具定向排列，呈微层状。鲕粒细小，分布不均， 鲕粒含量少的地段渐变为灰色灰岩或豹皮状灰岩。

含砾屑砂屑灰岩：灰色中厚层状，主要由内碎屑组成，含少量生物碎屑，碎屑直径0.2-3.5mm，亮晶胶结。

- 第二岩性层（∈2z2－2）

以灰色豹皮状灰岩为主，夹l-5层鲕状含白云质灰岩或灰色灰岩，平均厚度25.13m。

灰色豹皮状灰岩：厚层状，豹斑构造，豹斑为灰色、紫色，由泥质及少量白云质组成，风化面和岩矿芯柱表面斑纹清楚。豹斑宽0.8-2cm，局部可见白云石化。

土黄色豹皮状灰岩：厚层状，豹斑构造，风化后尤为明显。沿走向豹斑呈链条状分布，密集分布地段占岩层表面积60%以上。

含叠层石豹皮状灰岩：灰色，微晶－中细晶结构，豹斑构造。豹斑呈暗灰色、浅灰色，分布不均。顶部具云朵状堌永叠层石灰岩。

（2）崮山组（∈3g）

主要分布在程蒋山东坡坡麓，倾向95-103°，倾角34-38°，平均厚48.58m。按其岩性特征分上、下段。

1）下段（∈3g1）

主要由灰色-浅灰褐色中-厚层状鲕状灰岩及含白云质鲕状灰岩组成，呈互层状产出。平均厚21.91m。

鲕状含白云质灰岩：浅灰褐色，厚层构造，鲕粒结构，鲕粒以灰色和紫灰色为主，少量为褐色，鲕粒径一般小于1mm，个别达1.5mm，局部地段鲕粒具定向排列。断面上偶见白云石密集团块。

鲕状灰岩：灰色、鲕粒结构，中层状构造，鲕粒多为灰色，少数土黄色，粒径1-1.5mm，局部含海绿石或生物碎屑。

2）上段（∈3g2）：

矿层顶板是薄层泥质灰岩和含海绿石灰岩，灰色－深灰色，隐晶质结构，薄层－厚层状构造。崮山组上段以薄层条带状灰岩和薄层泥质条带灰岩为主，上部有一层鲕状灰岩，偶见泥质含量高的竹叶状灰岩，地表以薄片状碎片为特征,厚26.67m。

薄层条带状灰岩：灰－灰黄色，薄层条带状构造，层理清晰。含有海绿石，局部富集成条带状或团块状。条带为深灰色、灰紫色、土黄色，条带宽2-7mm。

鲕状灰岩：灰－灰紫色， 鲕粒结构，中厚层、块状构造，局部含海绿石。鲕粒细小，分布均匀，粒径1mm左右，多为灰色，少量褐色。当海绿石和生物碎屑局部富集则为含海绿石生物碎屑灰岩。

（3）长山组（∈3ch）

分布于矿区东部，山坡坡脚一带。厚大于37.42m。与下伏崮山组呈连续过渡关系。其岩性为：下部紫灰、灰红及灰绿色薄层至页片状灰岩，灰色薄层细—中鲕条带状灰岩，灰色中厚层斑纹状灰岩，夹灰白及浅灰绿色竹叶状灰岩、中鲕状含海绿石灰岩、含海绿石生物碎屑灰岩，底部常见有竹叶状灰岩；上部：灰、灰黄夹灰红色薄－中厚层泥质条带灰岩或含白云质灰岩夹灰紫、灰白色及浅灰绿色竹叶状灰岩,中间夹一层透镜状叠层石礁灰岩，底部见灰色薄层泥质灰岩与紫色薄－中层含海绿石竹叶状灰岩互层。

（4）凤山组（∈3f）

凤山组（∈3f）零星出露于矿区东部山脚下，未见顶，厚大于117.91m。与下伏长山组为连续沉积。其岩性为：下部浅灰、灰黄灰色薄－中厚层含泥质白云质灰岩、含海绿石细鲕状灰岩、泥质条带灰岩及薄层灰岩夹含海绿石结晶灰岩、含海绿石生物碎屑灰岩、竹叶状灰岩，瘤状灰岩；中部灰黄灰色薄至中厚层灰岩、泥质条带或斑纹状白云质灰岩及中厚－厚层含泥质灰岩，夹1~2层灰色厚度大于9.61m中厚－厚层叠层石礁灰岩（俗称大涡卷灰岩）。

上部灰、黄灰色中厚层至块状斑纹状含白云质灰岩、斑纹状碎屑灰岩、泥质白云质灰岩及白云石化泥质条带灰岩夹白云质灰岩或灰质白云岩透镜体，局部夹竹叶状灰岩。

- 2、第四纪地层

（1）中更新世潘集组（Q2p）

分布于矿区东部，由冲积、洪积物组成，厚度大于9.61m。由棕红、棕黄、灰褐及灰绿色含砾石粘土，土黄色钙质粉土，粉砂，含砾粉细砂等组成。普遍含钙质、铁锰质结核，但分布不均匀，尤其是钙质结核局部富集成层。

另外，在矿区的山东坡山麓地带凤山组（∈3f）、长山组（∈3ch）和崮山组（∈3g）中发育有溶洞堆积物, 其走向近南北,呈串珠状断续出现（5处）。堆积物基本发育在同一个水准面附近，三维形态为不规则长方体，岩性为棕红、棕黄色砾岩、灰华、土等。砾石成分为石灰岩，有的杂乱呈次棱角状，有的层理可辩，胶结物为钙质，较坚硬, 根据区域对比属潘集组(Q2p)。

（2）晚更新世茆塘组（Q3m）

分布在山坡坡脚以下，岩性为棕黄色、灰黄褐色粘土，粉质粘土，富含钙质、铁锰结核，有铁质浸染现象，底部见厚10cm的砾石层，厚度大于7.89m。

（3）全新世残、坡积物（Q4）

在山体东坡洼地中和山体的局部地段堆积着黄褐色的残－坡积含砾石粘土及砾石层，砾石成分为灰岩，直径一般0.5-10cm, 大者可大于40cm，次棱角状，无分选性，具典型残坡积特征，厚0-1m。在地形坡度较陡处，由于机械风化、崩落可产生乱石堆。

- （二）构造

- 1、褶皱

矿区地处萧县复背斜南部，程蒋山背斜中段，出露长约1500m，宽近1000m。背斜核部由张夏组下段及张夏组上段第一岩性段构成，翼部为张夏组上段、崮山组、长山组及凤山组，轴向15-20°，轴面略倾向北西西，倾角85°左右，枢纽向北北东倾伏，倾伏角3-5°。西翼产状290-318°，倾角∠20-25°，东翼产状95-110°，倾角∠25-42°。矿体赋存于该背斜的东翼，基本为一单斜构造。单斜构造主要由张夏组、崮山组、长山组及凤山组组成，近背斜核部的中厚层灰岩中局部发育有次级小褶曲。

- 2、构造

矿区主要发育有4条断层,但延伸到矿体中仅有2条,即F1、F2。断层总体规模小，断距不大。

（1）北西向逆断层（F1）

贯穿于矿区中部 2-4勘查线间，从2线东端通过。断层走向300°，长度大于650m，东端被第四纪地层覆盖，西端延出图幅外。断层面倾向南西，倾角55°左右，断层迹象显著，沿断层发育有宽1.5－2.0m的破碎带，并发育有断层角砾岩，角砾多呈次棱角状，直径2－120mm，钙质、硅质胶结，局部见方解石晶族。断层造成两侧地层走向不连续，但对岩层产状的影响不大（两盘地层产状基本一致），断距较小，水平断距5m左右。

（2）北东向断层（F2）

分布于矿区南部，断层走向55°,长大于270m，北东端伸入矿体45m尖灭，南西端延出图幅外。断层面平直，近直立，断层造成两盘地层界线错断，产状不一致，断层性质为右行平移，断距约5m，断层对矿体影响不大。

（3）北东向断层（F3）

分布于矿区南部，断层走向25°，长度大于230m，北东端被第四纪地层覆盖，南西端延出图幅外。断层主要分布于崮山组上段中，造成薄层灰岩泥灰岩产状紊乱，小褶皱发育，并伴有弱硅化，断层性质为逆断层。断层造成地层重复出现。

（4）北北东向正断层（F4）

分布于矿区南部，长大于240m，北东端被第四纪地层掩盖，南西端延出图幅外。断层走向15°，倾向105°，断面倾角50°左右。断层破碎带宽30cm，发育有断层角砾岩，角砾成分为灰岩，砾径1－3cm，钙质、硅质胶结。断层上盘为凤山组，下盘为长山组，两盘地层产状一致，从断层角砾岩特征看为正断层。

- 3、节理

矿区内岩石节理较为发育，另在矿体西部近背斜转折端处, 发育有轴面劈理。节理和劈理发育导致地表岩溶发育，但岩溶影响深度较小，一般在0.5-1.5m。

节理性质以剪节理为主，张节理次之，从节理统计结果看，本区主要发育有5组节理，其中以北北东向最为发育，次为北西、北北西及近南北向。北北东向节理（多为轴面劈理）其规模较大,延深较远,裂隙宽。

- （三）岩浆岩

本区位于中朝准地台的南缘，岩浆岩活动主要发生在燕山期，即大陆边缘活动带阶段。在岩浆岩活动方面继承地台的某些特征，表现为岩浆活动比较频繁，但岩浆岩活动不够强烈，岩体规模都不大，其岩浆活动相对较弱。

本区见两处脉岩出露。脉岩多沿背斜核部侵入，其一为帽山店石英正长斑岩脉，走向30°，长600m，宽5m，围岩为崮山组灰岩；其二为西王庄闪长玢岩岩脉，走向10°，出露长700m，宽15－30m，围岩为徐庄组砂灰岩。

### 三、淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿

- （一）地层

矿区出露地层有寒武系中统徐庄组、张夏组；寒武系上统崮山组、长山组、凤山组；奥陶系下统贾汪组、萧县组团山段、萧县组王场段，第四系全新统。矿床地层组成一单斜构造，地层走向北西-北东，倾向北东-南东，倾角一般 30°～50°之间，局部达 60°。现由老至新简述如下：

- 1、寒武系中统徐庄组（∈2x）

上部鮞状灰岩，中薄层，局部厚层状。顶部含葛万藻粗鮞状灰岩，粗鲕子呈豆粒状，常富集呈现粗鲕粒子豆状灰岩条带或薄层，其厚2～5cm之间，该粗鲕粒状灰岩条带有数条，构成于张夏组分界的标志层。

下部砂质灰岩与含白云质生物碎屑灰岩互层灰色～青灰色，局部浅黄色，中厚层状；底部为细砂及粉砂岩，出露于滂汪山西坡，可见厚度65.7m。

与上覆张夏组整合接触。

- 2、寒武系中统张夏组（∈2z）

上部斑纹状灰岩夹白云质斑纹状灰岩。灰色，风化表面呈灰黑色，中厚层状，局部厚层状，斑纹为白云质，泥质和铁质组成的灰、黄、红斑纹颜色，在岩层的风化面上呈黑色，而且成不规则状凸出，岩石新鲜面上的斑纹多为灰红色。

中部鮞状灰岩夹斑纹状灰岩。灰～灰红色局部浅灰色，中厚层状，局部厚层状。

下部斑纹状灰岩、夹红色、局部灰色，薄中层状为主，局部为中厚层状，斑纹主要由鲕子密集而成条状带或不规则的小团块鲕子集合体构成。

底部粗鲕状灰岩，灰红色～灰色，中厚层状，含白云质不稳定。

出露于滂汪山上，厚度180.05m。

与上覆崮山组整合接触。

- 3、寒武系上统崮山组（∈3g）

上部鮞状灰岩、灰色、中薄～中厚层状。

中部灰岩夹含白云质灰岩。灰～浅黄色，薄层状。

下部鮞状灰岩夹白云质鮞状灰岩。灰～灰红色，中厚层状，具鮞状结构。

出露于滂汪山东坡上，与下伏张夏组界限清楚，厚度约为48m。

- 4、寒武系上统长山组（∈3c）

上部含白云质细鮞状灰岩夹斑纹状灰岩及生物碎屑岩。灰色薄层至中薄层状。

中部泥灰岩夹竹叶状泥质灰岩。浅灰～灰黄色，中薄层状，局部为条带状。

下部泥灰岩与竹叶状灰岩互层；浅灰～黄绿色，中薄层状。

底部竹叶状泥灰岩：厚 0.20m，作为与崮山组的分层标志。

与上覆凤山组呈整合接触。

- 5、寒武系上统凤山组下段（∈3f）

上部含泥质斑纹白云质灰岩夹瘤状白云质泥质灰岩，灰～灰黄色。薄层状为主，局部见有链条状薄层理，为成分不均一的薄层灰岩或泥质灰岩风化作用造成的。中部白云质泥质灰岩夹数层泥灰岩。泥质灰岩为灰～青灰色，泥灰岩为黄绿色。均呈中薄层状。本层下部白云质灰岩中，含大窝卷构造。下部泥质白云质灰岩夹鲕状灰岩，泥灰岩。灰岩为灰～浅灰色，泥灰岩为黄绿色。薄层状为主。在泥灰岩中，含有不稳定的竹叶状和灰岩透镜体。出露于滂汪山东面的小山头上，厚度80.02 m。

与上覆凤山组上段为整合接触。

- 6、寒武系上统凤山组上段（∈3f2）

白云岩：浅灰～肉红色，风化面呈黑色。岩石的风化面上具有刀砍状纹沟。中厚层状，局部为厚层状。矿物成分以白云石为主，其氧化镁含量达20.50%。

出露于滂汪山东山梁上，厚度25.98m。

与上覆奥陶系下统贾汪组呈假整合或整合接触。

- 7、奥陶系下统贾汪组（Olj）

页岩及泥灰岩夹砂质白云岩，泥黄色，薄层状～叶片状。

出露于滂汪山最东的小山梁上，厚度为8.5m。与上覆萧县组团山段界限清楚，为假整合接触。

- 8、奥陶系下统萧县组团山段（O1xl）

白云质灰岩为主，其中局部夹有斑纹状白云质灰岩。含硅质结核灰岩和具微细层理的白云质灰岩。出露于滂汪山最东的山头上，厚度53.53m。

与上覆萧县组王场段界限清楚为整合接触。

- 9、奥陶系下统萧县组王场段(O1x2)

白云质灰岩和角砾状泥质白云质灰岩。灰～浅灰色，薄层～中厚层状。

出露于滂汪山最东的小山坡上，即国防公路西侧附近。地层出露不全，可见厚度大于5.19m。

- 10、第四系全新统(Q4)

上部为亚粘土均呈棕红色，较致密，矿物成分为高岭土、蒙脱石、水云母等。粘土矿物均占总量85%，长石、石英等粉质碎屑物占矿物总量的10%，铁质、灰质细小的结核等约占矿物总量的5%。其化学成分：SiO2含量63.95%～71.34%，平均为68.43%；Al2O3含量在11.38%～15.93%，平均在13.99%；Fe2O3含量4.65%～6.21%，平均为5.46%；CaO含量0.86%～1.56%，平均为1.21%；K2O含量2.45%～5.09%，平均为3.27%；Na2O含量0.21%～1.65%，平均为0.81%；SO3一般含量0.1%～0.03%。

全新统属山麓坡积～洪积层。分布于矿床南北两侧谷地中和山坡边缘。厚度0～25.81 m，与基岩呈不整合接触。

- （二）构造

矿床地质构造受区域地质条件控制，矿床处在萧县复式背斜向西凸起的弧形构造中南端，相山背斜的东翼，形成一向西微凸的弧形单斜构造，倾向南东，倾角山顶较缓，向东逐步变陡，小者倾角17°，一般在30°～50°，局部达60°左右。矿区共有 F11、F12、F13、F14、F15、F16六条断层，其中正断层二条，平移断层三条，平移正断层一条，断距较小，断层破碎带1～3 m，破碎断屑均被钙泥质胶结成断层角砾岩。

- （三）岩浆岩

矿区内未发现岩浆岩。

### 四、淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿

- （一）地层

区内地层主要出露有寒武系张夏组、尚山组、长山组及第四系。现由老至新分述如下：

- 1、寒武系中统张夏组(∈2z)

分布于矿区大部，组成程蒋山背斜核部，是山体的主要组成，是矿体的资源部分，地层出露好，岩相、厚度、化学成分较为稳。厚度大于89.30m。按岩性特征可上、下两段，三个岩性层，岩性层特征较为明显，界线较清楚。

（1）张夏组下段（∈2z1）

主要岩性为灰~深灰色厚层中粗粒状灰岩，局部见豆状灰岩。粒粗细相间出现，成为分层的主要标志，其间夹少量纯灰岩，未见底，厚度大于24.60m。

（2）张夏组上段（∈2z2）

根据岩性特征将其分为两个岩性层，平均厚度62.90m。

1）第一岩性层（∈2z2-1）：以灰~浅灰色中~厚层细~中粒鲕状灰人岩，局部夹1~3层豹皮状灰岩或灰色灰岩。近底部夹一层砾屑砂屑灰岩，厚1.27~1.90m。平均厚40.20m。

2）第二岩性层（∈2z2-2）：以灰色豹皮状灰岩为主，夹1~5层所状含白云质灰岩或灰色灰岩，平均厚22.67m，

- 2、寒武系上统园山组(∈3g)

主要分布在东坡，倾向95~103°，角34~38°，平均厚度46.23m，主要由灰一浅灰褐色中一厚层状状灰岩、薄层条带状灰岩和薄层泥质条充灰岩及含白云质状灰卷组成，偶见泥质含量较高的竹叶状灰岩，厚约46.23m。

- 3、寒武系上统长山组(∈3ch)

分布于矿区东部，山坡坡脚一带、厚大于37.42m。与下伏岗山组呈连续过渡关系。其岩性为：下郎紫灰、灰红及灰绿色薄层至页片状灰岩，灰色薄层细~中条带状灰岩，灰色中厚层斑纹状灰岩，夹灰白色及浅灰绿色竹叶状灰岩、中颠状含海绿石灰岩、含海绿石生物碎屑灰岩，底部长见位川状灰岩：上部：灰、灰黄色夹灰红色薄~中厚层泥质条带灰岩或含白云质灰岩夹灰紫、灰白色及浅灰绿色竹叶状灰老，间夹一层透镜状叠层石礁灰岩，底部见灰色薄层泥质灰岩与紫色薄~中层念海绿石竹叶状灰岩互层。

- 4、第四系（Q）

分布于山体东西两侧低洼处，主要为棕黄色、黄褐色粘土、粉质粘土，局部见有铁猛质结核，厚度3~16m。

- （二）构造

- 1、褶皱

矿区位于萧县复背斜南部，程蒋山背斜南段，出露长约2870m，安徽宽近1000m。背斜核部由张夏组下段及上段第一岩性段构成，翼部为张夏组上段、齿山组、长山组，轴向15~20°，轴面略倾向北西西，倾角85°左右，枢纽向北北东倾伏，倾伏角3~5°西翼产状290~318°220~25°，东翼产状95~110°Z2L-42°.矿体赋存于该背斜核部及两翼，近背斜核部的灰岩中局部发育有次级小褶曲。

- 2、断层

矿区主要发育有一条断层，即F，F断层贯穿与矿区北中部、位于1线以北至5线以北，断层走肉63-243°倾向南南东、倾角80左右，沿断层发育有宽2.5~4.0m的破碎带，并发育有断层角砾岩，角砾多星次棱角状，直径2~120mm，铁泥质胶结。断层造成两侧地层不连续，但对岩层产状的影响不大(两盘地层产状基本一致)，为正平移断层。断层与3、5勘探线相交，断层两侧上下盘矿石化学成分无明显变化。

- 3、节理

矿区内岩石节理较为发育，另在矿体西部近背斜轴转折端处发育有轴面劈理。节理和劈理发育导致地表岩溶发育，但岩溶影响深度较小，一般在0.5~1.5m。节理性质以剪节理为主，张节理次之。本区主要发育5组节理，其中以北北东向最为发育，次为北西、北北西及近南北向、北北东向节理(多为轴面节理)其规模较大，延深较远，裂隙宽。

- （三）岩浆岩

本区岩浆活动微弱，未见岩体及脉岩出露。

## 第三节  矿体主要地质特征

### 一、淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿（C1）

- （一）矿体特征

- 1、矿体划分

根据含矿层位的空间分布，将程蒋山矿区划分为一个矿体。矿体呈 NNE向展布，宽350－450m，控制长度1000m。含矿层位为张夏组及崮山组。

- 2、含矿层特征

（1）含矿层形态、产状、空间分布及控制情况

矿区位于程蒋山背斜东翼，含矿层由张夏组及崮山组构成，分布在山顶及东坡，形态简单，呈层状产出，平面投影形态呈宽带状，剖面上基本呈单斜构造，褶曲不发育，总体走向15°左右，向SEE倾斜，矿层倾角一般 30－40°，近转折端附近小于10°，由西向东倾角由缓变陡。

本区勘查共布置了6条主勘查线和3条短勘查线对含矿层进行了控制，在主勘查线上分别施工了12个钻孔对含矿层深部进行了控制。

（2）矿层分布特征

1）含矿层厚度及含矿率

全矿区张夏组及崮山组含矿层控制厚度113.78－303.65m，深部控制多于地表。其中矿层地表控制厚度53.53－100.36m，平均厚度76.28m，钻孔控制厚度91.44－236.93m，平均厚度147.27m。平均含矿率：地表为79.56%，深部为86.28%。矿区范围内含矿层厚度最大的为张夏组下段（∈2z1），其次为张夏组上段第一岩性层（∈2z2-1）和崮山组上段（∈3g2），厚度最小的为崮山组下段（∈3g1）。

2）矿层分布及变化规律

矿区矿层分布较为稳定，各含矿层厚度总体上有钻孔控制厚度大于地表，地表平均含矿率小于深部的变化规律。

地表和深部含矿率的变化不大，规律不明显。含矿率以张夏组含矿率最高为100%，崮山组下段（∈3g1）含矿率最低，说明夹石主要分布于崮山组下段（∈3g1）中。

- 3、矿体特征

（1）矿体规模、形态及产状

程蒋山矿区位于程蒋山南端，由三个相连的山头组成，最大标高分别为218.30m（北峰）、239.50m（中峰）和218.60m（南峰）。矿体主要赋存于张夏组上段和崮山组中，在平面上基本呈近长方形，在剖面上基本呈单斜状。长1098.00m，宽350－400m。走向15左右，倾向南东东，倾角一般30－40°，局部大于40°或小于10°，由西向东倾角由缓变陡。

（2）矿层延深、埋深及出露标高

根据工业指标，对含矿层进行矿体和夹层的圈定，共圈出I级品矿层1个、Ⅱ级品矿层5个，夹层4个。

Ⅰ级品矿层分布于各线，顶部出露标高55.00－90.61m，底部出露标高86.99－230.41m，最小延深 205.64m（2线），最大延深293.59m（4线），平均255.16m，埋深0－153.32m。

Ⅱ1矿层分布于3、4、5线，顶部出露标高75.70-103.50m，底部出露标高 81.70-134.51m，最小延深 46.40m（5线），最大延深 268.85m（3线），平均151.31m，埋深0-37.04m。

Ⅱ2矿层分布于1、3、4线，顶部出露标高82.66－87.15m，底部出露标高86.00-99.16m，最小延深22.50m（3线），最大延深72.51m（1线），平均49.46m，埋深0-27.40m。

Ⅱ3矿层分布于0、1、3线，顶部出露标高83.27－103.56m，底部出露标高79.44-114.70m，最小延深25.42m（1线），最大延深83.30m（0线），平均49.72m，埋深0-42.10m。

Ⅱ4矿层分布于3线，顶部出露标高72.57m，底部出露标高72.92m，延深20.39m，埋深0－11.72m。

Ⅱ0矿层分布于3线，3线矿区内未出露，在矿体深部延深140.81m（3线），埋深53.44－102.84m。

- （二）矿石质量

- 1、矿石矿物成份

矿石中矿物成分以矿石矿物方解石为主，一般在90-95%，其次为少量至微量的脉石矿物白云石，以及泥质、铁质等。矿石中局部因鲕状灰岩的白云石化、黄色豹皮灰岩含泥质与白云石增高，方解石的含量随之而降低。矿石中方解石多以晶粒和胶结物形式出现，白云石以交代矿物的形式出现。

- 2、矿石结构

矿区内矿石结构主要为原生结构，如鲕粒亮晶结构、砂屑结构、泥晶结构、微晶结构和生物碎屑结构等。

- 3、矿石构造

矿石构造较简单，主要有块状构造、豹皮状构造和薄层条带状构造等。

4、化学成份全矿区矿层（含Ⅰ级品矿层和Ⅱ级品矿层）体积加权平均：CaO 51.09%，MgO 2.42%。

- （三）矿石类型和品级

- 1、矿石类型

矿石工业类型为水泥用石灰岩矿石。按矿石自然类型划分，本矿区有鲕状灰岩、豹皮状灰岩、灰岩（包括含砾屑砂屑灰岩、生物碎屑灰岩等）、条带状灰岩和含白云质灰岩五种。

- 2、矿石品级

依据工业指标将矿体划分为I、Ⅱ两个品级。全矿区矿石中Ⅰ级品占92.57%，Ⅱ级品占7.43%。

### 二、淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿（C2）

淮北市黄山水泥用灰岩矿矿区地层属宿县地层小区，构造位置位于肖县复式背斜东翼之南端，在本区内其西翼因剥蚀而缺失，故本区内地层基本呈“单斜”产出。区内火成岩脉为燕山期侵入岩，呈南北向产出。

- （一）矿体特征

矿区南起吼牛山、北迄北山及平山口，东自0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅻ勘探线东侧端点，西至0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ勘探线西侧西端，南北长约790m，东西宽310-1140m，面积约0.53km2。矿区周围地平面标高在35m左右，矿区最高点黄山山顶标高为216.59m，相对高差为181.59m。矿层倾向300゜~70゜，总体北东，近于背斜倾末端的东半翼，倾角0゜~40゜左右，由南向北渐陡。矿层包括徐庄组上段，张夏组、崮山组、长山组，总厚度最大为390.05m，最小330.46m，平均350.40m。

根据水泥原料矿床工业指标的要求，结合本矿区的石灰岩质量和分布特征，矿区内除徐庄组下段的砂质灰岩，钙质石英粉砂岩及凤山组的泥质灰岩外，均属矿层（除岩脉），矿体主要分布在黄山，其次分布于东北部的北山。具体作为矿层的地层单位有徐庄组上段，张夏组、崮山组、长山组。

根据地表和深部工程对矿层的控制情况，矿层各层厚度及其变化情况叙述如下：

1、徐庄组上段的下部（∈2x2-1）最薄为38.33m（ZK33孔控制），最厚54.20m（ZK45孔控制），平均厚度45.34m，厚度变化系数7.02%，变化程度小。

2、徐庄组上段上部（∈2x2-2）最薄为1.72m（ZK31孔控制）最厚5.65m(ZK46孔控制)，平均厚度3.30m，厚度变化系数31%，变化程度中等。

3、张夏组中段（∈2z1）最薄为16.75m（ZK31孔控制），最厚24.67m，（ZK57孔控制）,平均厚度20.41m，厚度变化系数8.98%，变化程度小。

4、张夏组中段（∈2z2）最薄为25.26 m（ZK34孔控制），最厚为41.18m（TC2控制），平均厚度31.94m，厚度变化系数13.73%，变化程度不大。

5、张夏组上段（∈2z3）:该层厚度最大，仅在矿区V勘探线地表(TC5)出露完全，厚度162.90m。

6、崮山组下段（∈3g1）最薄19.00m(TC5槽控制)最厚为38.23m（TC12控制），平均厚度27.33m，厚度变化系数33.31%，变化程度中等。

7、崮山组上段（∈3g2）最薄为13.50m（ZK124孔控制）最厚25.00m(TC5槽控制)平均厚度19.36m，厚度变化系数28.23%，变化程度中等。

8、长山组中下段（∈3c1+2）最薄为16.00m（TC5孔控制）最厚18.72m(ZK512孔控制)平均厚度17.36m，厚度变化系数11.08%，变化程度不大。

9、长山组上段（∈3c3）只在矿区V线探槽(TC5)出露，厚度19.50m。

- （二）矿石质量

矿区一级品矿石CaO含量为43.38%-52.56%，平均52.06%；MgO含量为 1.15-3.94%，平均1.96%。二级品矿石CaO含量为46.62%-52.87%，平均50.82%。MgO含量为2.04%-5.42%，平均3.28%。

矿区总平均CaO含量为51:84%；MgO含量为2.20%。SiO2 0.36-2.45%，平均1.35%；SO3 0.01-0.22%，平均0.10%；K2O+Na2O 0.13-0.71%，平均0.26%；Cl-0.013-0.056%，平均0.023%。

矿石中主要有益组分单样 Cao含量均在50%以上，一般在51-52之间，全矿区平均为51.84%。其它伴生组分含量适中，有益组分分布稳定。矿石中主要有害组分Mgo单样波动较大，工程平均均在2.00-3.00%之间，全矿区平均为2.20%，Mgo含量变化具有如下规律:

1、地表平均含量低于地下。

2、含量高低与矿石自然类型有一定的关系。豹皮状灰岩含量最高（3.22%）,含泥质灰岩含量最低(0.97%)，作为矿区主要矿石类型的鲕状灰岩含量平均范围在2.30-2.40%之间。

3、沿矿层倾向变化大于走向，且其变化与CaO含量成反比例。矿石中作为有害组成分K20+Na2O、SO3含量低且变化都很小，符合水泥石灰岩工业指标要求，仅CI-含量偏高，平均0.023%，大多超标，超标率92%，但其不作圈矿指标要求。

- （三）矿石结构、构造

矿区矿石为鲕状、凝块石状、泥晶、微晶、细晶结构，斑晶以方解石为主。矿石呈致密状块状，中厚-厚层状构造。

- （四）矿石类型及品级

- 1、矿石类型

根据矿石的结构构造、矿物成分及含量、粒度大小等特征,本矿床的主要矿石自然类型为：鲕状灰岩、核形石鲕状灰岩、凝块石灰岩、豹皮状灰岩、含泥质灰岩等五种类型。

- 2、矿石品级

矿石品级划分的原则是根据安徽省建材局下达的工业技术指标对矿石质量的要求，石灰岩矿石中主要有益组分CaO的化学成分含量大于48%，主要有害组分Mgo含量经任意连续8-10m加权平均后，若小于或等于3.00%者为一级品矿石；若其含量大于3.00%但小于3.50%者则为二级品矿石。将本矿区矿石划为一、二两个品级。

按一、二级品矿石在各工程中的厚度，对矿石中二级品的分布比例作了系统统计，Ⅶ线二级品比例最小，占剖面矿石总量的2.01%，Ⅰ线比例最大，为31.30%。全矿区二级品占矿石总量的18.06%(按厚度统计)，二级品的比例沿走向变化情况可以看出,从Ⅶ线到Ⅰ线之间，二级品比例逐渐增大，由2.01%增大到31.30%。

Ⅰ线与Ⅱ线间逐渐减小，由31.30%减小到5.56%；Ⅱ线与Ⅳ线间又逐渐增大,由5.56%增大到23.22%。

总体来看，二级品矿石沿自然层位分布，沿走向跳跃式变化，规律性不明显。

### 三、淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿（C4）

- （一）矿体特征

- 1、矿层产状

赋矿层位有徐庄组(∈2x)、张夏组(∈2z)、崮山组(∈3g)、长山组(∈3c)，为一连续矿层，控制矿层南北长600m，东西宽110~510m，厚272.18m，面积0.33平方公里，呈单斜层状产出，矿体赋存标高+167m~+45m。

矿层由于受到F15断层破坏，而分成南北两部分。北部矿层产状：走向北东30°左右，倾向南东，倾角30°～45°；南部矿层产状：走向北西 300°左右，倾向北东，倾角 30°～50°。

上述矿层的两组产状会合于F15断层附近，使不同矿石类型和不同层位的地层相接相顶。

- 2、矿层形态

在空间形态上似馒头状，处于地面标高以上。矿层中心到地面标高最大垂深为 122m。

徐庄组(∈2x)矿层控制长380m，厚21m～74m，平均厚47.99m，斜深46m～194m，平均斜深 102m。

张夏组(∈2 z)矿层控制长665m，厚35m～207m，平均厚187.87m，斜深 15 m～185m，平均斜深86m。

崮山组(∈3g)矿层控制长665m，厚6m～60m，平均厚36.32m，斜深14m～146m，平均斜深64m。

长山组(∈3c)矿层仅控制10线长山组底部够工业品位的一段，长200m，厚8.6m，斜深65m。

矿体厚度62~341m，平均厚272.18m，稳定程度较稳定。

- （二）矿石质量

- 1、矿石物质组成

矿石中矿物成分，主要为方解石，含白云石少量，铁质和泥质微量。方解石在矿石中含量75%～95%，平均为90%左右。白云石在矿石中分布不均匀，为白云石化产物，一般产于方解石与砂屑之间。

- 2、矿石结构

矿石结构主要为：鲕粒结构、不等晶鲕粒结构，砂屑结构，栉壳状结构、微晶结构、微晶鲕粒结构、亮晶鲕粒结构。微晶结构为微晶方解石构成，晶粒大多在0.0l～0.10mm之间；粒屑结构有两种，主要为内碎屑，其次为生物碎屑；鲕状结构普遍发育，鲕子特征：根据部分薄片鉴定，鲕粒均呈球形，少量呈椭圆形，普遍具有核心的同心圆，同心层构造，多层状的同心圆鲕粒少于皮壳状同心圆鲕粒，即鲕壳的厚度小于核心半径。鲕状灰岩中，鲕子含量在50%左右，当组成鲕粒的方解石受到白云石化，鲕粒的同心圆构造即消失、模糊或仅保存有不明显的同心圆、同心层残余。

- 3、矿石构造

矿石构造主要为斑纹状构造、厚层状构造，次为中～厚层状构造、薄层状构造、局部为条带状构造。斑纹的矿物成分为白云石，铁质和泥质组成不规则团块和条带。斑纹在岩石风化面上凸出，且呈黑色。另外在斑纹状灰岩受风化的岩层层面上见有虫孔状洞穴。厚层状构造单层厚度大于100cm，中～厚层状构造单层厚度为50～100cm，薄层状构造单层厚度5～10cm，条带状构造指厚层状矿层中分布泥质条带。

- 4、矿石化学成分

全矿床矿石化学组分：CaO 51.12%～53.94%，平均52.72%；MgO 0.65%～2.40%，平均1.56%；Si02 0.92%～2.83%，平均1.41%；A12O3 0.28%～0.72%，平均0.42%；Fe2O3 0.29%～0.61%，平均0.41%；K2O 0.07%～1.37%，平均0.38%；Na2O 0.01%～0.08%，平均0.02%；SO3  0.02%～0.13%，平均0.07%；Cl- 0.005%～0.04%，平均0.01%；烧失量 41.98%～43.37%，平均 42.88%。

从以上化学成分看，该矿床均为 I 级品。

氧化钙的含量在矿层走向上，倾向上和垂深上都比较稳定，而且含量较高。氧化镁的含量，在矿层走向上，倾向上和垂深上虽然变化较大，但是均为矿层。矿床总的变化趋势是：氧化钙的含量是稳定的，氧化镁含量的分布情况，从北到南逐渐增高，从上到下，在下部存在局部增高的现象。

据组合分析结果，矿石中的SiO2、Al2O3、Fe2O3的含量在矿层走向上、倾向上和垂深上都不高，仅在砂质灰岩中 SiO2的含量平均为2.95%，略高于鲕状灰岩和斑纹状灰岩的平均含量。

### 四、淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿（K1）

- （一）矿体特征

根据含矿层位的空间分布，将程蒋山矿区划分为一个矿体（编号I）。矿体呈NNE向展布，宽450~1000m，控制长度2217m。含矿层位均为张夏组及崮山组。

- 1、矿体形态、产状

该矿体为沉积作用形成，矿体呈层状、厚层状产出，层位稳定，形态简单，厚度变化受山体形状、整合区范围和最低开采标高（+35m线）制约，平面呈一不规则的长方形，剖面上为一缓倾斜背斜层状体，矿体走向北北东向，山体西翼倾向270~300°，倾角20~28°，山体东翼倾向90~110°，倾角20~40°，山脊产状平缓，倾角5~15°。

- 2、矿体规模

矿床位于程蒋山山顶南侧一带，北起7勘探线北侧，南到8线南侧，矿体出露南北长约2217m，东西宽450~1000m，矿体出露最高标高位于7线北侧，标高+215.00m，至最低开采标高（+35m）相对高差170.16m，

资料经估算，矿区内矿石资源量9776.01万吨，矿床规模为大型。

- 3、矿层厚度及变化

单工程控矿最大厚度为175.41m（P3西坡），最小厚度为18.25m（ZK302），单工程平均控矿厚度83.28m。

地表平均控矿厚度91.00m，深部钻孔平均控矿厚度66.73m。

（2）矿层厚度沿走向及倾向变化情况

由北向南（自7线至8线），由于受采场的影响，矿层厚度呈波动式变化。沿走向厚度变化系数33.18%，表明厚度沿走向变换稳定。根据3线、5线钻孔控制矿体情况来看，矿层厚度沿倾向变化亦较稳定。

- 4、矿体延深及赋存标高

矿体走向北北东向，西侧向西~北西西倾斜，东侧向东~北东东倾斜，矿体I级品最大延伸在414.84（7线）~52.20m（6线）之间，出露标高在+35~+215.00m（7线北侧）之间：矿体Ⅱ级品Ⅱ1最大延伸在268.52（5线）~84.67m（3线）之间，出露标高在+35~+166.61m之间：Ⅱ2最大延伸72.39(5线)，出露标高在+35~+70.45m之间：Ⅱ3最大延伸96.22（5线），出露标高在+35~+82.52m之间；Ⅱ4最大廷伸7.10（6线），出露标高在+35~+37.30m之间。

- （二）矿石质量

- 1、矿石矿物成分

矿石中矿物成分比较简单主要成分为方解石，一般90~95%，其次为少量白云石、粘土矿物、碎屑矿物等。矿石中局部因師状灰岩的白云石化、黄色豹皮灰岩含泥质与白云石增高，方解石含量随之而降低、矿石中方解石多以晶粒和胶结物形式出现，白云石以交代矿物的形式出现。

- 2、矿石结构

矿石结构主要为原生结构，如鲕粒亮晶结构、砂屑结构、泥晶结《构、微晶结构和生物碎屑结构等。泥晶或微晶结构、碎屑结构，岩石中多由颗粒、泥晶基质和胶结物构成，粒屑主要有豹皮状或瘤状碎屑、生物碎屑和粒等，泥晶基质为方解石细屑或灰泥，直径大多小于0.05mm，胶结物为充填于岩石颗粒之间孔隙中直径大于0.01mm的方解石晶体颗粒。

- 3、矿石构造

矿石构造较为简单，主要为块状构造、豹皮状构造和薄层条带状构造等。

- 4、矿石化学成分

本矿床矿石中主要有用组分含量高，有害组分MgO局部含量较外，K2O+Na2O、SO3、CI-含量低。

## 第四节  压覆矿产资源储量估算结果

通过分析研究，最终确定开发区压覆采矿权3宗、矿产地1宗。其中采矿权为淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿（C1）、淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿（C2）和淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿（C3），矿产地为淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿（K1）。压覆矿产资源储量估算分述如下：

### 淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿（C1）

- （一）资源储量

2016年9月，淮北矿业相山水泥有限责任公司提交了《安徽省淮北市程蒋山矿区水泥用石灰岩矿补充详查地质报告》（皖矿储评字〔2016〕133号文）。安徽省矿产资源储量评审中心同意采矿权内下列水泥用石灰岩矿资源储量通过评审。资源储量估算范围见图4-1、表4-2~4-4。

表4-2  资源储量估算平面范围拐点坐标表（1954坐标系）

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37***** | 39****** | 9' | 37***** | 39****** |
| 2' | 37***** | 39****** | 10 | 37***** | 39****** |
| 3 | 37***** | 39****** | 11 | 37***** | 39****** |
| 4 | 37***** | 39****** | 12 | 37***** | 39****** |
| 5 | 37***** | 39****** | 13 | 37***** | 39****** |
| 6 | 37***** | 39****** | 14 | 37***** | 39****** |
| 7 | 37***** | 39****** | 15 | 37***** | 39****** |
| 8 | 37***** | 39****** |  |  |  |
| 备注 | 面积为0.4107km2 |  |  |  |  |

表4-3  非压覆区资源储量估算平面范围拐点坐标表（1954坐标系）

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37***** | 39****** | 9' | 37***** | 39****** |
| 2' | 37***** | 39****** | 10 | 37***** | 39****** |
| 3' | 37***** | 39****** | 11 | 37***** | 39****** |
| 4 | 37***** | 39****** | 12 | 37***** | 39****** |
| 5 | 37***** | 39****** | 13 | 37***** | 39****** |
| 6 | 37***** | 39****** | 14 | 37***** | 39****** |
| 7 | 37***** | 39****** | 15 | 37***** | 39****** |
| 8 | 37***** | 39****** |  |  |  |
| 备注 | 面积为0.3910km2 |  |  |  |  |

表4-4  压覆区资源储量估算平面范围拐点坐标表（1954坐标系）

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 37***** | 39****** | 3' | 37***** | 39****** |
| 2' | 37***** | 39****** | 4 | 37***** | 39****** |
| 备注 | 面积为0.0197km2 |  |  |  |  |

图4-1  程蒋山水泥用石灰岩矿权与资源储量估算范围叠合图

- 1、矿区范围内矿石量

截至2016年7月31日，通过补充详查工作，采矿权平面范围内有水泥用石灰岩矿石（332+333 类）总计5636.85万吨（Ⅰ级品矿石量5066.66 万吨，Ⅱ级品矿石量570.19万吨），矿石平均品位：CaO为51.09%，MgO 为2.42%。其中：

控制的内蕴经济资源量332类3136.96万吨（Ⅰ级品矿石量3076.28万吨，Ⅱ级品矿石量60.68万吨），矿石平均品位：CaO 为50.99%，MgO 为2.33%。

推断的内蕴经济资源量333类2499.89万吨（Ⅰ级品矿石量1990.38万吨，Ⅱ级品矿石量509.51万吨），矿石平均品位：CaO为51.22%，MgO 为2.56%。332资源量占332+333资源量的55.65%。

（1）采矿权内（+239.50 m至+55m标高间）矿石量

采矿权范围内有水泥用石灰岩矿石（332+333类）合计4383.66万吨（Ⅰ级品矿石量4005.33万吨，Ⅱ级品矿石量378.33万吨），矿石平均品位：CaO为51.11%，MgO为2.44%。

（2）采矿权外（+55 m至+35m标高间）矿石量

采矿权范围外有水泥用石灰岩矿石（332+333类）合计1253.19万吨（Ⅰ级品矿石量1061.33万吨，Ⅱ级品矿石量191.86万吨），矿石平均品位：CaO为51.10%，MgO为2.43%。

- 2、压覆、非压覆范围矿石量

在矿区北东部有罗里村部分居民房屋，按照300m爆破安全距离为界，矿权平面范围内资源储量划分为压覆区（不可采）和非压覆区（可采）两个部分。

（1）非压覆区（可采）矿石量

非压覆区（可采）有水泥用石灰岩矿石（332+333类）总计**万吨（Ⅰ级品矿石量**万吨，Ⅱ级品矿石量**万吨），矿石平均品位：CaO为51.08%，MgO为2.46%。其中：

①采矿权内（+239.50m至+55m标高间）矿石量

在采矿权范围内非压覆区（可采）有水泥用石灰岩矿石（332+333类）合计**万吨（Ⅰ级品矿石量**万吨，Ⅱ级品矿石量**万吨），矿石平均品位：CaO为51.10%，MgO为2.45%。

②采矿权外（+55m至+35m标高间）矿石量

在采矿权范围外非压覆区（可采）有水泥用石灰岩矿石（332+333类）合计**万吨（Ⅰ级品矿石量**万吨，Ⅱ级品矿石量**万吨），矿石平均品位：CaO为51.07%，MgO为2.47%。

（2）已压覆范围（不可采）矿石量

压覆区（不可采）有水泥用石灰岩矿石（332+333类）总计**万吨（Ⅰ级品矿石量**万吨，Ⅱ级品矿石量**万吨），矿石平均品位：CaO为50.98%，MgO为2.42%。其中：

①采矿权内（+239.50m至+55m标高间）矿石量

在采矿权范围内压覆区（不可采）有水泥用石灰岩矿石（332+333 类）合计**万吨（Ⅰ级品矿石量**万吨，Ⅱ级品矿石量**万吨），矿石平均品位：CaO为51.00%，MgO为2.45%。

②采矿权外（+55m至+35m标高间）矿石量

在采矿权范围外压覆区（不可采）有水泥用石灰岩矿石（332+333类）合计**万吨（Ⅰ级品矿石量**万吨，Ⅱ级品矿石量**万吨），矿石平均品位：CaO为50.92%，MgO为2.47%。

- （二）开发区压覆采矿权范围

依据开发区外扩315m安全保护范围，开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿范围见图4-2；压覆范围拐点坐标见表4-5，压覆面积**km2，采矿权总面积**km2，压覆面积占采矿权总面积的**%。

表4-5  开发区压覆范围拐点坐标表

| # 拐点坐标（2000国家大地坐标系） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| ① | 37***** | 39****** | ⑥ | 37***** | 39****** |
| ② | 37***** | 39****** | ⑦ | 37***** | 39****** |
| ③ | 37***** | 39****** | ⑧ | 37***** | 39****** |
| ④ | 37***** | 39****** | ⑨ | 37***** | 39****** |
| ⑤ | 37***** | 39****** |  |  |  |
| 压覆面积 | 0.0123km2 |  |  |  |  |

图4-2  淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿采矿权范围、资源储量估算范围与开发区

压覆范围叠合图

- （三）压覆矿产资源储量估算

- 1、资源储量估算的工业指标

依据2016年9月提交的《安徽省淮北市程蒋山矿区水泥用石灰岩矿补充详查地质报告》，工业指标如下：

表4-6  淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿资源/储量估算工业指标一览表

| 项目 |  | 本次水泥灰岩详查批准指标（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级品 | 二级品 |
| 化学成分 | CaO | ≥48 | ≥45 |
|  | MgO | ≤3.0 | ≤3.5 |
|  | K2O+Na2O | ≤0.6 | ≤0.8 |
|  | SO3 | ≤1.0 |  |
|  | Cl- | ≤0.015 |  |
|  | fSiO2 | ≤6.0（石英质） |  |
| 矿层最小可采厚度（m） | 8 |  |  |
| 夹石最小剔除厚度（m） | 2 |  |  |
| 安全爆破距离（m） | 不小于300 |  |  |
| 最低开采标高（m） | 55m |  |  |
| 采场最终边坡角 | 55° |  |  |
| 采场最小底盘最小宽度（m） | 60m |  |  |
| 剥采比：覆盖层、夹层、边坡围岩的剥离与矿石之比（m3/m3） | ≤0.5:1 |  |  |

- 2、资源储量估算方法

程蒋山水泥用石灰岩矿床为沉积型层状矿床，勘查线剖面垂直矿层走向布置，相邻剖面间夹角均为 0°，故选择平行的垂直断面法估算块段矿石资源储量。

（1）主要估算公式

①体积估算公式

根据两相邻剖面面积和剖面内矿层Ⅱ级品/夹层/盖层的面积差值(S1-S2)/Sl×100%选用不同公式计算所组成的块段或分块段的体积。

平行剖面间块段或分块段体积的计算：当相邻两剖面面积相对差小于40%时，用棱柱公式（1）计算，大于40%时，用截锥体公式（2）计算。

V=(S1+S2)L/2 ……………………………………………… （1）

V=（S1+S2+）L/3…………………………………… （2）

式中：V－块段或分块段体积（m3）；S1，S2－相邻两剖面上的面积（m2）；L－相邻两剖面间距离（m）。

②质量估算公式

块段或分块段内的矿石量、夹/盖层和外剥离量的计算公式如公式（3）。

Q=V×D……………………………………………………… （3）

式中：Q－块段或分块段矿层、夹/盖层和外剥离量（吨）；V－块段或分块段矿层、夹/盖层和外剥离量体积（m3）；D－体积质量值（吨/m3）。

- 3、压覆资源储量估算参数的确定

（1）面积（S）

①如果压覆了原块段的全部，取原块段剖面截面积；②如果压覆了原块段的部分截面，则由CAD面积查询直接读取压覆块段的截面积。

（2）间距（L）

①如果压覆了原块段的两剖面，取原块段剖面间距；②如果压覆了原块段的一剖面或外推部分，则取实际压覆长度为压覆块段间距。

（3）品位（C）

取原块段平均品位。

（4）矿石体重的确定

取原报告矿石体重。

- 4、资源储量估算结果

开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿矿产资源量333类**万吨，其中：

按矿石品级分：开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿Ⅰ级品矿产资源量**万吨，压覆Ⅱ级品矿产资源量**万吨。

按压覆范围分：开发区直接压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿矿产资源量**万吨，间接压覆矿产资源量**万吨。

压覆资源储量估算见附图2-1~2-4、表4-7、附表1及附表2。

- 5、压覆资源储量估算中需要说明的问题

（1）据淮北矿业相山水泥有限责任公司淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿开采情况调查结果，自2016年以来矿山资源储量未动用。本次压覆矿产资源储量估算以2016年9月提交的《安徽省淮北市程蒋山矿区水泥用石灰岩矿补充详查地质报告》为依据，不会影响压覆资源估算结果。

（2）压覆资源估算结果中包括外切预留边坡压覆量。

表4-7  开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿资源储量估算表

### 淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿（C2）

- （一）资源储量

根据《安徽省淮北市黄山水泥用石灰岩矿资源储量核实报告（2014年）》、矿产资源储量评审备案证明（皖矿储备字〔2014〕061号）及评审意见书（皖矿储评字〔2014〕086号），安徽省矿产资源储量评审中心评审同意采矿权范围内下列水泥用石灰岩矿的资源储量。

- 1、累计查明资源储量

矿石量8034.8万吨，其中I级品6590.3万吨，Ⅱ级品1444.5万吨。

- 2、累计消耗资源储量

111b类矿石量1403.4万吨，其中I级品1113.3万吨，Ⅱ级品290.1万吨。

- 3、保有资源储量

矿石量6631.4万吨，其中I级品5477.0万吨，Ⅱ级品1154.4万吨。

按资源储量类别分：

121b类：矿石量3496.2万吨，其中I级品2792.0万吨，Ⅱ级品704.2万吨。

122b类：矿石量2321.7万吨，其中I级品1936.4万吨，Ⅱ级品385.3万吨。

333类：矿石量813.5万吨（省道压覆），其中I级品748.6万吨，Ⅱ级品64.9万吨。

- （二）开发区压覆采矿权范围

依据开发区外扩315m安全保护范围，开发区安全保护范围与淮北市黄山水泥用灰岩矿采矿权范围部分重叠（见图4-3），压覆采矿权范围拐点坐标见表4-8，压覆面积**km2，采矿权总面积**km2，压覆面积占采矿权总面积的**%。

表4-8  开发区压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿采矿权范围拐点坐标表

| # 坐 标（2000国家大地坐标系） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拐点编号 | X | Y |
| a | 37***** | 39****** |
| b | 37***** | 39****** |
| c | 37***** | 39****** |
| d | 37***** | 39****** |
| e | 37***** | 39****** |
| f | 37***** | 39****** |
| g | 37***** | 39****** |
| 压覆面积 | 0.0309km2 |  |

图4-3  淮北市黄山水泥用灰岩矿采矿权范围、资源储量估算范围与开发区

压覆范围叠合图

- （三）压覆矿产资源储量估算

- 1、资源储量估算的工业指标

根据2014年4月《安徽省淮北市黄山水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》（皖矿储评字[2014]086号）的工业指标，具体为：

（1）工业指标

CaO:≥48%;

MgO：一级品石灰石MgO≤3.0%,二级品石灰石3.0%＜MgO≤3.5%;

若石灰石单样的MgO＞3.0%或3.5%,经上下任意8-10m加权平均后仍≤3.0%者,作为一级品,其结果≤3.5%而＞3.0%的作为二级品。

K20+Na20＜0.6%,SO3＜1.0%,CI-＜0.015%。

（2）矿山开采技术条件

最低开采标高一般不低于矿区附近之地面标高（35m）;

剥采比＜0.5:1;

开采条件一般要求：

最小可采厚度8m；

夹石剔除厚度2m；

开采边坡角55度；

开采最终底盘最小宽度l≥60m；

爆破安全距400m（S202省道安全保护距离300m）。

- 2、资源储量估算方法

本矿床矿体呈层状，产出部位较稳定，矿床采用平行剖面进行测量，故其估算的方法主要采用平行垂直断面法。

- 3、压覆资源储量估算参数的确定

（1）断面面积

在 1：1000的勘探线剖面图上按不同块段，不同矿石品级，夹石进行圈定，并求出面积，列出面积表。

（2）断面间距

Ⅴ—Ⅻ间距为145.35m。

（3）估算公式

①有两对应面积，若两面积相对差＜40%时用：

若两面积相对差≥40%时用：

②只有一条剖面控制的矿层块段，无对应面积时用：

⑤矿石体积估算

同一块段将相邻两断面矿体总体积进行对应计算。

（4）矿石体重

取原资源储量核实报告数据。

（5）矿石平均品位计算

取原资源储量核实报告数据。

- 4、资源储量估算结果

开发区压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿矿产资源量122b类70.02万吨，其中：

按矿石品级分：开发区压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿Ⅰ级品矿产资源量46.09万吨，压覆Ⅱ级品矿产资源量23.93万吨。

按压覆范围分：开发区直接压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿矿产资源量**万吨，间接压覆矿产资源量**万吨。

压覆资源储量估算详见附图3-1~3-4、表4-9、附表3及附表4。

- 5、压覆资源储量估算中需要说明的问题

开发区压覆资源估算结果中包括外切预留边坡压覆量。

表4-9  开发区压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿资源量估算表

### 淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿（C4）

- （一）资源储量

根据2014年12月安徽金联地矿科技有限公司提交的《安徽省淮北市滂汪山水泥用石灰岩矿资源储量核实报告（2014年）》及其储量评审备案证明（皖矿储备字[2015]052号），安徽省资源储量评审中心同意以下水泥用石灰岩矿资源储量通过评审。

- 1、累计查明资源储量

（111b+122b类）合计：矿石量3308.83万吨，平均品位：CaO为52.76%，MgO为1.53%，其中：

111b类：矿石量1227.29万吨，平均品位：CaO为52.68%，MgO为1.62%；

122b类：矿石量2081.54万吨，平均品位：CaO为52.80%，MgO为1.48%。

- 2、累计消耗资源储量

矿石量1195.21万吨，平均品位：CaO为52.68%，MgO为1.62%，归为111b类，建议予以核销。

- 3、剩余保有资源储量

（1）截止评审基准日（2014年9月30日）

保有（111b+122b类）：矿石量2113.62万吨，平均品位：CaO为52.80%，MgO为1.48%，其中：

111b类：矿石量32.08万吨，平均品位：CaO为52.81%，MgO为1.66%；

122b类：矿石量2081.54万吨，平均品位：CaO为52.80%，MgO为1.48%。

（2）截止统计基准日（2014年12月31日）

保有（111b+122b类）：矿石量2090.44万吨，其中：111b类矿石量8.90万吨（扣除2014年10月1日到2014年12月31日小号矿石量23.18万吨），平均品位：CaO为52.81%，MgO为1.66%；122b类矿石量2081.54万吨。

- （二）开发区压覆采矿权范围

依据开发区外扩315m安全保护范围，其与淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿采矿权范围部分重叠（见图4-4），压覆采矿权范围拐点坐标见表4-10，压覆面积**km2，采矿权总面积**km2，压覆面积占采矿权总面积的**%。

表4-10  开发区压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿采矿权范围拐点坐标表

| # 坐 标（2000国家大地坐标系） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拐点编号 | X | Y |
| a | 37***** | 39****** |
| b | 37***** | 39****** |
| c | 37***** | 39****** |
| d | 37***** | 39****** |
| e | 37***** | 39****** |
| f | 37***** | 39****** |
| g | 37***** | 39****** |
| h | 37***** | 39****** |
| 压覆面积 | 0.0145km2 |  |

图4-4  淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿采矿权范围、资源储量估算范围与开发区

压覆范围叠合图

- （三）压覆矿产资源储量估算

- 1、资源储量估算工业指标

据《安徽省淮北市滂汪山水泥用石灰岩矿资源储量核实报告（2014 年）》，本次工业指标具体如下：

（1）石灰岩原料质量要求：

CaO≥48%；

MgO≤3.5%；

K2O+Na2O≤0.6%；

SO3≤1%；

fSiO2 ≤4%。

（2）开采技术条件

最低开采标高+45m；

剥采比≤0.5:1（m3/m3）；

矿石可采厚度≥8m；

夹石剔除厚度≥2m；

开采最终边坡角55°；

矿床开采最终底盘宽度≥60m；

爆破安全距离≥300m；

对矿层连续样段中，有个别单样不能满足指标要求，但在经上下任意8m样段加权平均后，能符合指标要求时仍圈为矿石。

- 2、资源储量估算方法

（1）估算方法及依据

本次开发区压覆矿产资源储量估算采用垂直平行断面法。块段资源储量的计算方法为：在一个块段内先剔除夹石和围岩体积，然后按照该块段对应剖面上的矿石面积，分别计算不同类别矿石的实有体积，再乘以矿石体重求得矿石储量。

（2）估算公式

1）体积计算公式：垂直平行断面法

A．两剖面对应面积差百分比大于等于 40%时，采用公式：

B.两剖面对应面积差百分比小于 40%时，采用公式：

C.只有一条剖面控制的矿层块段，没有对应面积，采用公式：

式中：S=剖面上矿体面积（m2）；L=相邻两剖面间距或单剖面外推距离（m）。

2）矿石量计算公式：

Q＝V×d

公式中：Q=块段矿石量（t）；V=块段体积（m3）；d=矿石体重（t/m3）。

- 3、资源储量估算参数的确定

（1）剖面间距

两剖面间距用测量结果，取法线距离。

（2）平均品位

引用《安徽省淮北市滂汪山水泥用石灰岩矿资源储量核实报告（2014 年）》。

（3）面积测定

面积测定利用计算机从1∶1000资源储量估算剖面图上用 Aotu CAD软件读取。

（4）矿石体重

引用《安徽省淮北市滂汪山水泥用石灰岩矿资源储量核实报告（2014 年）》，平均值为2.67 吨/立方米。

- 4、资源储量估算结果

开发区压覆淮北市杜集区滂汪山水泥灰岩矿资源储量**万吨。其中：

按压覆范围分：直接压覆矿产资源量**万吨，间接压覆矿产资源量**万吨。

压覆资源储量估算详见附图4-1~4-3、表4-11、附表5及附表6。

- 5、压覆资源储量估算中需要说明的问题

开发区压覆资源估算结果中包括外切预留边坡压覆量。

表4-11  开发区压覆淮北市杜集区滂汪山水泥灰岩矿资源量估算表

### 淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿（K1）

- （一）资源储量

根据2016年12月31日安徽省地质矿产勘查局三一二地质队提交的《安徽省淮北市程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿详查地质报告》，安徽省资源储量评审中心同意整合范围内下列水泥用石灰岩矿资源储量通过评审。

- 1、按矿区范围

（332+333类）总计：矿石量9776.01万吨（I级品9315.81万吨，Ⅱ级品460.20万吨），平均品位：CaO为51.05%、MgO为2.22%，其中：

332类：矿石量2075.61万吨（I级品1789.96万吨，Ⅱ级品285.65万吨），平均品位：CaO为51.17%、MgO为2.36%；

333类：矿石量7700.40万吨（I级品7525.85万吨，Ⅱ级品174.55万吨），平均品位：CaO为51.02%、MgO为2.19%。

- 2、按压覆范围

（1）非压覆范围（可采）

（332+333类）合计：矿石量4522.74万吨（I级品4222.79万吨，Ⅱ级品299.95万吨），平均品位：CaO为51.11%、MgO为2.25%，其中：

332类：矿石量1240.13万吨（I级品1024.05万吨，Ⅱ级品216.08万吨），平均品位：CaO为51.17%、MgO为2.40%；

333类：矿石量3282.61万吨（I级品3198.74万吨，Ⅱ级品83.87万吨），平均品位：CaO为51.09%、MgO为2.20%。

（2）已压覆范围（不可采）

（332+333类）合计：矿石量5253.27万吨（I级品5093.02万吨，Ⅱ级品160.25万吨），平均品位：CaO为51.00%、MgO为2.20%，其中：

332类：矿石量835.48万吨（I级品765.91万吨，Ⅱ级品69.57万吨），平均品位：CaO为51.17%、MgO为2.31%；

333类：矿石量4417.79万吨（I级品4327.11万吨，Ⅱ级品90.68万吨），平均品位：CaO为50.97%、MgO为2.18%。

上述按矿区、压覆范围查明的水泥用石灰岩矿资源储量中包括沿矿体走向北侧预留开采边坡压覆的资源储量，具体情况如下：

按矿区范围：（333类）：矿石量705.52万吨（I级品）。

按压覆范围：其中非压覆范围（333类）：矿石量564.60万吨（I级品）；已压覆范围（333类）：矿石量140.92万吨（I级品）。

图4-5  勘查范围与资源储量估算范围叠合图

- （二）开发区压覆矿产地范围

依据开发区外扩315m安全保护范围，与淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿矿产地范围部分重叠（见图4-6、表4-11），压覆范围由4个区块组成（即图4-5中①、②、③及④所示）。区块①为与采矿权（淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿）被重复压覆范围，压覆面积**km2，占矿产地总面积的**%，区块①压覆矿产资源储量纳入淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿被压覆矿产资源储量，此处不予重复计入压覆矿产资源储量；区块②、③为本次新增压覆范围，压覆面积分别为**km2、**km2，共**km2，占矿产地总面积的**%，压覆矿产资源储量计入本次开发区压覆矿产资源储量；区块④为与原详查地质报告300m安全爆破距离内重复压覆范围，压覆面积**km2，占矿产地总面积的**%，压覆矿产资源储量不予计入本次开发区压覆矿产资源储量。

表4-11  开发区新增压覆矿产地范围拐点坐标表

| 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区块② |  |  | 区块③ |  |  |
| (1) | 37***** | 39****** | (12) | 37***** | 39****** |
| (2) | 37***** | 39****** | (13) | 37***** | 39****** |
| (3) | 37***** | 39****** | (14) | 37***** | 39****** |
| (4) | 37***** | 39****** | (15) | 37***** | 39****** |
| (5) | 37***** | 39****** | (16) | 37***** | 39****** |
| (6) | 37***** | 39****** | (17) | 37***** | 39****** |
| (7) | 37***** | 39****** | (18) | 37***** | 39****** |
| (8) | 37***** | 39****** | 面积 | 0.0206km2 |  |
| (9) | 37***** | 39****** |  |  |  |
| (10) | 37***** | 39****** |  |  |  |
| (11) | 37***** | 39****** |  |  |  |
| 面积 | 0.0262km2 |  |  |  |  |
| 坐标系：2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |

图4-6  淮北市程蒋山矿区南段水泥用石灰岩矿矿产地范围、资源储量估算范围与开发区

压覆范围叠合图

（三）压覆矿产资源储量估算

- 1、资源储量估算的工业指标

（1）矿石质量

CaO：I级品：≥48%   Ⅱ级品：≥48%；

MgO：I级品：≤3.0%  Ⅱ级品：≤3.5%；

K2O+Na2O：I级品：≤0.6%  Ⅱ级品：≤0.8%；

S3O：≤1%；

Cl-≤0.015%；

FSiO2（石英质）≤6.0%。

（2）开采技术条件

剥采比：≤0.5：1；          最小可采厚度：8m；

最小夹石剔除厚度：≥2m；   开采边坡角：55°；

开采最终底盘：≥60m；      最低开采标高：+35m；

爆破安全距离：≥300m

- 2、资源储量估算方法

本矿床矿体沿矿层走向、倾向延伸基本稳定、厚度较为稳定，但本区资源多被开采，分布采坑较多，因此，本次资源估算方法采用地质块段法估算资源量，进行块段分割，分别估算萧县及淮北资源储量，对夹石及剥离物的估算采用垂直平行断面法。

- 3、压覆资源储量估算参数的确定

（1）矿体面积（S）

在资源储量估算平雨图、剖面图上采用电脑AUTOCAD软件测定矿体面积及采场面积值，在测定块段水平投影面积时已扣除夹石水平投影面积。

（2）矿体块段铅垂厚度的计算

用网格法在块段内均匀统计矿体高程点，用该点标高减去最低开采标高(+35m)为矿体铅垂厚度，然后求得块段平均铅垂厚度。

（3）平均品位计算

取原报告数据。

（4）勘探线间距(工程间距)

由于各剖面均为实测，且相互基本平行，因此剖面间距在平面图上由电脑AUTOCAD绘图软件直接量取。

（5）块段体积(m)

①体积计算公式：

A．块段上下水平投影对应面积差百分比大于等于 40%时，采用公式：

B. 块段上下水平投影对应面积差百分比小于 40%时，采用公式：

（6）矿石小体重(d)

取原报告数据。

- 4、资源储量估算结果

开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿矿产资源储量（区块②与区块③）332、333类矿石量**万吨。其中：

压覆淮北市矿产资源储量**万吨，压覆萧县矿产资源储量**万吨；

直接压覆矿产资源储量**万吨，间接压覆矿产资源储量**万吨。

具体压覆矿产资源储估算详见附图5-1~5-11、表4-12、附表7~9。

表4-12  开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿矿产资源储量分类统计表

- 5、压覆资源储量估算中需要说明的问题

（1）区块②、③为原详查地质报告300m安全爆破距离外开发区新增压覆区域，压覆矿产资源储量为**万吨（详见表4-13），矿石品级为Ⅰ级品，储量类别为332及333类。

（2）上述压覆矿产资源储量估算结果中包括外切预留边坡压覆量。

表4-13  开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿矿产资源量估算表

表4-13  开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿矿产资源量估算表                    续表

# 第五章  建设项目压矿经济价值评估

## 第一节  资源形势分析

随着我国社会经济发展规模的不断扩大，对物质的需求量也越来越大，尤其是对矿产资源的需求持续走高。因此加大寻找矿产资源的投资力度，尽可能利用一切可以利用的矿产资源，避免矿产资源的压覆，以免造成不必要的资源浪费。为此，自然资源部、安徽省自然资源厅下达了一系列关于解决压覆矿产资源的相关法规和文件，严防大型工程压覆矿产资源。

## 第二节  建设条件分析

杜集经济开发区是2006年9月经省政府批准筹建的省级开发区，2018年2月，国家发展改革委等6部委发布的《中国开发区审核公告目录（2018年版）》中，杜集经济开发区核定面积8.18平方公里（不含区内河道面积），主导产业为矿业装备。2018年7月，安徽省人民政府印发《关于淮北市省级以上开发区优化整合方案的批复》（皖政秘〔2018〕136号），同意将杜集经济开发区（筹）更名为杜集经济开发区。

目前，开发区建成区面积达7平方公里，已入驻企业130余家，其中规模以上工业企业82家，形成了以安徽矿机、山河矿装、淮北中芬为龙头的矿山装备制造产业集群和以海螺水泥、中冶淮海、金达节能为支柱的新型材料产业集群。

## 第三节  经济价值评估方法及依据

经济价值评估方法按照产品近三年的平均价格，参照本矿或邻矿开采回采率，估算压覆矿产资源的潜在价值；开发利用价值采用简易收益法。

经济价值的评估主要估算2个项目，即①压覆资源储量的潜在经济价值和②压覆资源储量的开发利用价值。

### 一、潜在经济价值评估方法

压覆矿产潜在经济价值评估估算公式：

V＝Q*S*C

其中：V——矿产资源潜在价值；

Q——不同勘查阶段矿产资源储量；

S——不同勘查开发阶段经济价值系数；

C——吨矿参照价格。，按照近三年本矿或邻矿销售价格70元/吨计算。

不同勘查开发阶段经济价值系数S取值：对预查和普查阶段的矿床，对矿床的资源情况了解不够深入，一般探求的是资源量。在进行潜在价值计算的时候，对这一阶段提交的资源量，选取0.3作为经济价值系数；对详查阶段的矿床，主要是对其进行工业价值评价，要求有较大量的工程揭露和追索，要有比较深化的生产劳动和地质科研，一般探求基础储量，在进行潜在价值计算的时候，对这一阶段提交的基础储量，选取0.6作为经济价值系数；对勘探阶段的矿床，主要是对已经确定的具有工业价值的矿床做进一步工业价值分析，提交勘探成果报告，为矿山建设可行性研究和矿山企业设计提供依据，在进行潜在价值计算时，对这一阶段提交的基础储量，选取0.8作为经济价值系数。

### 二、开发利用价值评估方法

- 1、税率

（1）产品税（增值税）：按销售价格的13%计；

（2）城市维护建设税：按产品税的7%计；

（3）教育附加费：按产品税的3%计；

（4）地方教育附加费：按产品税的2%计；

合计税款小计：14.56%；

所得税：按利润的25%计算。

- 2、可利用资源量

可利用资源量=压覆资源量×开采回采率×资源储量可信度

本项目综合回采率取90%

- 3、每吨矿石的销售税金

税金=售价×（增值税+城市维护建设税+教育费附加+地方教育费附加）

计算结果：税金=70×14.56%＝10.19（元）

- 4、吨矿纯利润

吨矿纯利润=（吨矿售价-吨矿开采成本-吨矿销售税金）×（1-吨矿所得税）

计算结果：吨矿纯利润=（70-35-10.19）×（1-25%）=18.61（元）

- 5、总纯利润

总纯利润=可利用资源量×吨矿纯利润

## 第四节  经济价值评估结果

开发区压覆采矿权3处、矿产地1处，各矿潜在经济价值和开发利用价值评估如下：

### 一、潜在经济价值评估结果

经估算，开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿资源量**万吨；压覆淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿资源量**万吨；压覆淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿资源量**万吨；压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源量**万吨。开发区压覆矿产资源潜在经济价值评估结果见表5-1。

表5-1  开发区压覆资源量潜在经济价值一览表

### 二、开发利用价值评估结果

依据“开发利用价值=可利用资源量（压覆资源量×开采回采率×资源储量可信度）×吨矿纯利润”的计算公式，计算开发区压覆矿产资源开发利用价值估算结果见表5-2。

表5-2  开发区压覆资源量开发利用价值一览表

以上压覆的水泥用灰岩矿在实际开采中有诸多不确定的因素，压覆的矿产资源其开发利用价值还缺乏相关的开采以及其它不确定的因素，以上潜在经济和开发利用价值仅作为补偿的参考依据，不作为最终依据。

## 第五节  建设项目社会经济评价

### 一、压覆矿产资源经济技术论证

2017年2月6日，国务院办公厅出台了《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7号），提出开发区建设是我国改革开放的成功实践，对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用，开发区已成为推动我国工业化、城镇化快速发展和对外开放的重要平台。当前，全球经济和产业格局正在发生深刻变化，我国经济发展进入新常态，面对新形势，必须进一步发挥开发区作为改革开放排头兵的作用，形成新的集聚效应和增长动力，引领经济结构优化调整和发展方式转变。

2017年6月19日，安徽省人民政府颁布《安徽省人民政府关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》（皖政〔2017〕98号），要求将开发区建设成为我省新型工业化发展的引领区、高水平营商环境的示范区、大众创业万众创新的集聚区、开放型经济和体制创新的先行区，形成经济增长新的动力。

目前，杜集经济开发区已形成了以安徽矿机、山河矿装、淮北中芬为龙头的矿山装备制造产业集群和以海螺水泥、中冶淮海、金达节能为支柱的新型材料产业集群。2020年主要经济指标预计规模以上工业实现产值154.2亿元，同比增长8.2%；规模以上工业增加值40.7亿元，同比增长7.5%；固定资产投资实现25.9亿元，同比增长10%；实现税收3.3亿元，同比增长9%。

综上，杜集经济开发区及周边虽压覆一些矿产资源，但矿产资源开发易造成生态环境破坏，影响周边居民正常的生产生活，与开发区带来的巨大经济、社会及生态效益比起来，利弊显而易见。

### 不可避免性论证

杜集经济开发区是国家发展改革委等6部委发布的《中国开发区审核公告目录（2018年版）》中设立的省级开发区，核定面积8.18平方公里（不含区内河道面积），主导产业为矿业装备。

根据《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7号）和《安徽省人民政府关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》（皖政〔2017〕98号）的精神和要求，必须强化开发区环境、资源、安全监管。加强开发区各相关规划的衔接，严格落实安全生产和环境保护所需的防护距离，促进产业发展与人居环境相和谐。

综上，开发区是吸引外资的直接载体，是地区经济的重要增长点，符合国家发展总体战略和地区发展规划。因此，从政策和社会发展来看，开发区压覆部分矿产资源不可避免。

# 第六章  结论

## 第一节  主要工作成果

根据本次调查评估目的任务，在充分收集、整理、分析安徽省淮北市杜集经济开发区及其周边已有地质矿产资料的基础上，按有关规定、规范要求，经过综合分析论证评估，得出以下结论：

一、调查评估基准日

本次调查评估基准日为2020年3月31日。

二、沿线矿权分布情况

根据安徽省自然资源厅关于淮北杜集经济开发区压覆矿产资源情况的复函（皖自然资矿保函〔2020〕46号），并经淮北市、杜集区自然资源和规划局调查核实，开发区及周边2km范围内涉及矿业权及矿产地7宗，其中采矿权6宗，矿产地1宗。

三、压覆矿权情况

开发区压覆矿业权及矿产地共4处，其中采矿权3处、矿产地1处，分别为淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿、淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿、淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿、淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿。

1、开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿采矿权面积**Km2，采矿权总面积**km2，压覆面积占采矿权总面积的**%。

2、开发区压覆淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿采矿权面积**Km2，采矿权总面积**km2，压覆面积占采矿权总面积的**%。

3、开发区压覆淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿采矿权面积**Km2，采矿权总面积**km2，压覆面积占采矿权总面积的**%。

4、开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿矿产地面积**Km2，采矿权总面积**km2，压覆面积占采矿权总面积的**%。

四、压覆资源储量情况

1、开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿资源量（333类）**万吨，其中：

按矿石品级分：开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿Ⅰ级品矿产资源量**万吨，压覆Ⅱ级品矿产资源量**万吨。

按压覆范围分：直接压覆矿产资源量**万吨，间接压覆矿产资源量**万吨。

2、开发区压覆淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿资源量（122b类）**万吨，其中：

按矿石品级分：开发区压覆淮北市黄山水泥用灰岩矿Ⅰ级品矿产资源量**万吨，压覆Ⅱ级品矿产资源量**万吨。

按压覆范围分：直接压覆矿产资源量**万吨，间接压覆矿产资源量**万吨。

3、开发区压覆淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿**万吨，其中：

按压覆范围分：直接压覆矿产资源量**万吨，间接压覆矿产资源量**万吨。

4、开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源量（332、333类）**万吨，其中：

压覆淮北市矿产资源储量**万吨，压覆萧县矿产资源储量**万吨；

直接压覆矿产资源储量**万吨，间接压覆矿产资源储量**万吨。

五、经济价值评估

1、开发区压覆淮北市程蒋山水泥用石灰岩矿资源量潜在经济价值**万元，开发利用价值**万元。

2、开发区压覆淮北众城水泥有限责任公司淮北市黄山水泥用灰岩矿资源量潜在经济价值**万元，开发利用价值**万元。

3、开发区压覆淮北市杜集区滂汪山水泥用石灰岩矿资源量潜在经济价值**万元，开发利用价值**万元。

3、开发区压覆淮北市程蒋山矿区南段水泥灰岩矿资源量潜在经济价值**万元，开发利用价值**万元。

## 第二节  存在问题及建议

1、根据压矿评估有关规定要求，本次评估压覆矿业权及矿产地的经济价值只是概略估算，在实际开采过程中有诸多不确定的因素，本次估算的开发利用价值只作为参考，不作为补偿的最终依据。

2、本次调查评估的结果是根据建设单位给定的开发区范围坐标得出的，开发区在今后的建设过程中不得超出本次给定的开发区范围，否则应重新进行压覆矿产资源储量调查评估。